| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _________________________________ | ____________________ | ____________________ |
| «_________»___________________________ | «_________»________________ | «_________»________________ |

| Изготовитель: | План контроля и испытаний при изготовлении и отгрузке продукции | ПК |
| --- | --- | --- |
| Инспекция: | Продукция: Отводы крутоизогнутые штампованные | Редакция: |
| Заказчик: | Типоразмер: DN 50 – 600 мм, S=3,5…28 мм | Дата: |
|  | Классы прочности: исполнение И1 – Х42…К56, исполнение И2 – Х42…К60 |  |
|  | Требования: ТУ | Страница: 1 из 11 |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________________ |
| _______________________ | ____________________ | «_________»__________________ |
| «_________»__________________ | «_________»_________________ |  |
|  |  | _____________________ |
| _____________________ |  | «_________»__________________ |
| «_________»__________________ |  |  |

| № п/п | Технологическая или контрольная операции | Контролируемые характеристики | Нормативная и техническая документация | Частота испытаний завода | Критерии приемки | Запись результатов | Средства измерения / вид контроля | Управление несоответствиями | Проверяющие подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производственный персонал цеха | ИЦ | ОТК | Инспекция |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем контроля | Место контроля |
| 1 | Входной контроль качества трубы по сертификатным данным. Контроль маркировки Контроль соответствия завезенной трубы по производственному заданию. Контроль размеров и качества трубы. | 1. Соответствие трубы сертификатным данным: - химический состав; - механические свойства; - диаметр; - толщина стенки; - марка стали; - эквивалент углерода. 2. Внешний вид поверхности (отсутствие недопустимых дефектов на поверхности трубы. 3. Геометрические размеры трубы, диаметр, толщина стенки. | Марка стали согласно ТУ НТД на трубу Производственное задание, карта завозимого материала ТП- | 1.100% по сертификатным данным. 2,3. 10% от партии. | 1. Соответствие сведений сертификата на трубу нормативным требованиям. 2,3. Соответствие требованиям НТД на трубу | Журнал «Поступление материалов» | - Визуально. По сертификатам 2.Визуально, Спецштангенциркуль И 1492.000, Лупа ЛП-1- 4-х ГОСТ 25706-83 3. Рулетка ГОСТ 7502-89 Штангенциркуль ШЦ -I-125-0,1, ШЦ -II-250-0,05 ШЦ -II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89 | Отбраковка. Составление акта. | Кладовщик Мастер |  | Контролер ОТК внешней приемки. | 1.100 % по сертификатным данным. 2,3. 10 % от партии. | Участок внешней приемки |
| 2 | Заготовительная | 1. Проверка наличия и правильности маркировки на заготовке 2.Осмотр поверхности заготовок на наличие дефектов. 3.Геометрические размеры заготовки толщина стенки, диаметр заготовки, длина заготовки | ТП- | 1. 100% 2,3. Не менее 1 раза в смену 2-3 шт. | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1,2 Визуально 3.Штангенцир-куль ШЦ -1-125-0,1 ШЦ -II-250-0,05 ШЦ -II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89; Рулетка Р2Н2Д ГОСТ 7502-98 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 3 | Протяжная (СП) | 1.Температура протяжки 2.Скорость напрессовывания | ТП-319 | 2 / 4 раза в смену. | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Термоскоп 100 Вт ГОСТ 8335-81; - Секундомер - ТУ 25-18-94-003-90 | Отбраковка. Повторная приемка. | Мастер, Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 4 | Объемная правка (СП) | 1. Наружный диаметр 2.Диаметр в не торцевом сечении 3.Относительная овальность 4.Проверка наличия и правильности маркировки на отводах или идентификационной бирке. | ТП- ТУ | 1,2,3. 3 раза в смену. 4.100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Шаблон для измерения наружного диаметра И 2122.00 2,3. Кронциркуль МИ 168 Линейка 300; 500;1000 ГОСТ 427-75 4.Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 5 | Газорезательная | 1. Строительная длина 2. Угол фаски 3. Наружный диаметр 4. Отсутствие грата и окалины 5. Наличие маркировки | ТП | 1,2,3. 3 раза в смену. 4,5. 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1.Шаблон для замера строительной длины отводов И 554.00.00А 2. Шаблон для замера фаски 1490.00 3. Шаблон для измерения наружного диаметра И 2122.000 4,5. Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 6 | Термообработка Для деталей исполнения И1 и И2 по режиму предприятия-изготовителя. | 1. Температурно-временной режим 2. Наличие и правильность маркировки. | ТП- ТУ | 1.Каждую садку 2. 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал соблюдения технологической дисциплины при выполнении операции термообработки | 1. Аппаратно-программный комплекс Отчет графический и цифровой. 2. Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | Каждая садка по диаграммам и цифровым отчетам | Цех |
| 7 | Калибровка (при необходимости) | Наружный диаметр | ТП ТУ | Каждый откалиброванный отвод | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | Шаблон для измерения наружного диаметра отводов И 2122.000 Щтангенциркуль ЩЦ-II-250-0,05 ЩЦ-II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | Не менее 1 откалиброванного отвода в смену | Цех |
| 8 | Токарная (ООП) | 1. Строительная длина 2. Диаметр наружный 3.Угол фаски 4. Толщина стенки 5. Притупление 6. Отклонения расположения плоскостей торцов 7. Шероховатость поверхности. | ТП- ТУ | 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Шаблон для замера строительной длины И554А; 2. Шаблон для измерения наружного диаметра И 2122.000. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ШЦ-II-250-0,05 ШЦ-III-250-630 0,1 ГОСТ 166-89 3. Шаблон для замера угла И1071.00 4,5. Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 6. Щупы, набор 4 ТУ 2-034-225-87. 7. Образцы шероховатости И940.000. | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. (1% от партии, но не менее 2штук до 10МПа, 100% - свыше 10МПа) | 100 % каждое изделие | Цех |
| 9 | Слесарная | 1. Замер толщины стенки после зачистки 2. Шероховатость Rz 40 участка зачистки под УЗК 3. Контроль поверхности на отсутствие не допустимых дефектов(трещины, плены, рванины, морщины, отслаивающейся и рыхлой окалины) | ТП- ТУ | 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | - Стенкомер И 1626.00; Шаблон для замера угла 30±3˚ И1071; Спецштангенциркуль И1492.00; 2. Образцы шероховатости И940 3. Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. (1% от суточной сдачи) | Не менее 1 раза в смену | Цех |
| 10 | УЗК (СП) | 1. Проверка проведения настройки дефектоскопа 2.Отсутствие трещин и расслоений основного металла | ТП | 15% от партии, состоящей из более, чем 20-ти деталей; 100% от партии, состоящей из менее, чем 20-ти деталей При выявлении дефектов обьем увеличить в два раза. При выявлении дефектов 100%. | Соответствие требованиям НТД | Журнал регистрации Выдачи заключений | 1. Визуально. Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат | Отбраковка. Повторная приемка. | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК. (наличие заключений) | 1. Не менее 1 раза в смену 2.100 % по заключениям | Цех |
| 11 | Цветная дефектоскопия торцов (СП) | 1. Проверка проведения настройки дефектоскопа; 2.Отсутствие трещин и расслоений на торцах деталей | ТП- | 100%. | Соответствие требованиям НТД | Журнал регистрации Выдачи заключений | Проникающие вещества: очиститель, пенетрант; проявитель | Отбраковка. Повторная приемка. | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК. (наличие заключений) | 1. Не менее 1 раза в смену 2.100 % по заключениям | Цех |
| 12 | Окончательный контроль | 1.Отсутствие на наружной и внутренней поверхностях трещин, глубоких плен, расслоений,закатов; 2.Качество зачистки поверхности; 3. Строительная длина отвода 4. Наружный диаметр отвода 5.Угол фаски 6.Толщина стенки 7.Притупление 8.Наружный диаметр в не торцевых сечениях 9.Относительная овальность- не более 6% 10.Волнистость 11Отклонение расположения плоскостей Q,Р 12.Проверка содержания и качества маркировки на отводах; | ТП- ТУ | 100% 2. 1% от партии, но не менее 2штук до 10МПа, 100% - свыше 10МПа | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1.Ручной переносной светильник 12 Вольт; 2.Стенкомер С-25 ГОСТ 11358-89; Толщиномер ультразвуковой; 3.Шаблон для замера строительной длины отводов И 554.00.00А 4.Шаблон для измерения наружного диаметра отводов И 2122.00; Штангенциркуль ШЦ -ll-250-0,05 ГОСТ 166-89 5.Шаблон для замера угла 30±3˚ И1071.00; 6,7.Штангенциркуль ШЦ -l-125-0,1 ГОСТ 166-89 8,9,10.Кронциркуль МИ 168; Линейка 300,500,1000 ГОСТ 427-75 Штангенциркуль ШЦ -l-125-0,1 ГОСТ 166-89; 11.Щупы, набор 4 ТУ2-034-225-87 12.Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. (1% от партии, но не менее 2штук до 10МПа, 100% - свыше 10МПа) | 100 % каждое изделие | Цех |
| 13 | Гидроиспытания | Испытательное давление, время выдержки, герметичность. | ТУ ТП | При типовых испытаниях | Отсутствие течи, капель и падения давления. | Протокол испытаний, Журнал регистрации выдачи заключений | Стенд для проведения гидравлических испытаний; | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии. | Рабочий |  | Комиссия | 100 % по протоколам испытаний. 100% присутствие при проведении испытаний. | Цех |
| 14 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) | ТУ | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра. | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  | Лаборант | Контролер ОТК (наличие протокола) | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях | Испытательный участок |
| 15 | Коррозионные испытания для исполнения И1 | Определение стойкости к водородному растрескиванию основного металла; Определение стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод «А» основного металла; Определение скорости общей коррозии основного металла | ТУ | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ | Протокол коррозионных испытаний | Оборудование независимой аккредитованной лаборатории | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  |  | 100 % по протоколам испытаний | Независимая аккредитованная лаборатория по испытаниям коррозионных свойств |
| 16 | Маркировка | 1.Наличие и соответствие маркировки | ТП ТУ | Каждое изделие | Правильность маркировки согласно требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1.Визуально Лупа ЛП—4-х ГОСТ 25706-83 | Отбраковка. Повторная приемка. | Маркировщик |  | Контролер ОТК | 100 % каждое изделие | Цех |
| 17 | Оформление паспорта качества | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы. | ТУ | Каждая партия отгружаемых изделий | Достоверность содержания | Подпись и штамп ОТК в паспорте | Визуально | Переоформле-ние паспорта качества. Повторное предъявление |  |  | Контролер ОТК | 100 % каждый паспорт | ОТК |
| 18 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений переходов и их складирования | ТУ | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД | Журнал отгрузки, подпись | Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Кладовщик Мастер |  | Комиссия 1 раз в квартал | Не менее 1 раза в смену | Склад готовой продукции |
| 19 | Отгрузка изделий | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. Соблюдение правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления). | ТП | Каждое изделие | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. | Журнал инспекционной отгрузки | Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Кладовщик Мастер |  |  | 100 % каждое изделие | Отгрузочная площадка |
| 1 Факт приемки продукции подтверждается подписью уполномоченного инспектора в каждом официальном экземпляре паспорта, оформляемом предприятием-изготовителем, и печатью инспекции, подтверждающей прохождения инспекционного контроля продукции. 2 Предприятие-изготовитель отгружает продукцию после прохождения инспекционного контроля только при наличии в паспортах, отметок, указанных в п.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и я

1. ООО «ИТ-Сервис» вправе контролировать квалификацию работников предприятия, статус мерительного инструмента и оборудования, используемого при изготовлении заказов.

2.  ООО «ИТ-Сервис» вправе проводить выборочный контроль изготовления изделий на любом этапе производства.

Приложение А

ЛНК                Лаборатория по неразрушающему контролю

НТД                 Нормативная и техническая документация

НК                    Неразрушающий контроль

ОТК                 Отдел по техническому контролю

ООП                Особо ответственный процесс

ПРР                  Погрузоразгрузочные работы

СП                   Специальный процесс

ТП                   Технологический процесс

УЗК                 Ультразвуковой контроль