| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ |  | Редакция: | # 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: ПАО «НК «Роснефть» |  | Продукция: | Днища штампованные (ДШ) | Дата: |  |  |  |
| №ПКИ: |  | Типоразмер/ Исполнение | Ø 57-1420 мм, толщина 6 – 22 мм/коррозионностойкое | Страница: | 1 | из | 5 |
|  |  | Требования: ТУ |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» ____________________ «______»__________________20 г. СОГЛАСОВАНО ООО «Самарский ИТЦ» _____________________ «___»_______________20 г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»___________ 20 г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»___________ 20 г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Входной контроль листа на складе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Проверка сертификата. | Проверка сертификата качества на соответствие требованиям и нормативной документации. Контроль на каждой плавке химического состава, углеродного эквивалента, содержание водорода в жидкой стали перед разливкой (для коррозионностойкого исполнения), загрязненности неметаллическими включениями, контроль или гарантия коррозионной стойкости (для коррозионностойких марок сталей). Отметка о проведении контроля сплошности. | QC | ТУ, СТО, ТС на лист. | Все сертификаты - 100%. | RС |  | Rc | Требования ТУ, СТО, ТС на лист. | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. |
| 1.2 | Контроль маркировки, геометрических параметров, качества поверхности листа. | Маркировка должна быть читаемой и содержать: марку стали, номер плавки, номер партии. Геометрические размеры (толщина, длина, ширина), качество поверхности. | QC | ТУ, СТО, ТС на лист. | Каждый лист - 100%. | VВ |  | IC | Требования ТИ, ТП. | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. |
| 2 | Подготовка заготовок. Нагрев. Штамповка. | Контроль размеров заготовок. Контроль длительности нагрева и температуры заготовки перед штамповкой. Контроль геометрических размеров отштампованной детали: строительной высоты, наружного диаметра, толщины стенки. | PR QC | ТИ, ТП. | Каждая заготовка (PR) 4 раза в смену (QC). | VВ |  | IВ | Требования ТИ, ТП. | Рабочий журнал. | Исправление несоответствий. |
| 3 | Термообработка днища. | Температурно-временной режим. | PR QC | ТИ, ТП. | Каждая садка. | Vc |  | Ic Rс | Требования ТИ, ТП. | Журнал термообработки. | Повторная термообработка. Отбраковка. |
| 4 | Дробеструйная очистка. | Качество внешней и внутренней поверхности. | PR QC | ТИ, ТП. | При DN до 200 мм - 10% от партии. При DN более 200 мм - 100%. | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП. | Рабочий журнал. | Повторная очистка. Отбраковка. |
| 5 | Механическая обработка. Предварительный контроль. | Контроль геометрических размеров: наружного диаметра на торце; строительной высоты; толщины стенки на торце днища; угла фаски; притупления. | PR QC | ТУ, ТП, ТИ. | 100% изделий. | Vc |  | IB Rc | Требования ТУ, ТП, ТИ. | Рабочий журнал. | Исправление несоответствий. Повторная приемка. Отбраковка. |
| 6 | Ультразвуковой контроль основного металла днищ после изготовления. | 1. Проверка настройки дефектоскопа. 2. Отсутствие дефектов основного металла. 3. Толщина стенки. | QC | ТУ, ТП, ТИ. | 100% изделий. | Vc |  | Wc IC Rc | Требования ТУ. | Заключение по УЗК. | Отбраковка. Повторная приемка. |
| 7 | Неразрушающий контроль (ПВК/ МПК). | Контроль отсутствия недопустимых дефектов расслоений и трещин, выходящих на поверхности торцов. | QC | ТУ, ТИ. | 100% изделий. | VС |  | IC Rc | Требования ТУ. | Заключение по ПВК, МПК. | Устранение несоответствий. Отбраковка. |
| 8 | Контроль остаточной магнитной индукции. | Значение индукции – не более 3мТл (30 Гауссов) на кромках изделий. | QC | ТУ, ТИ. | 100% изделий. | VС |  | IC Rc | Требования ТУ. | Заключение по контролю ОМИ. | Устранение несоответствий. Повторная приемка. Отбраковка. |
| 9 | Гидроиспытания. | Давление. Время выдержки. Герметичность. | PR QC | ТУ, ТИ. | При типовых и периодических испытаниях. | Vc |  | Ic Rc | Требования ТУ. | Протокол гидроиспытаний. | Отбраковка. |
| 10 | Отбор образцов для проведения механических и коррозионных испытаний. | Образцы на растяжение, на ударную вязкость, твердость, металлографические и коррозионные характеристики (для коррозионностойкого исполнения). | PR QC | ТУ, ТИ. | При типовых и периодических испытаниях. | Vc |  | Ic Wc | Требования ТУ. | Журнал изготовления образцов. | Повторный отбор. |
| 11 | Механические испытания. Металлографические характеристики. Коррозионные испытания (для коррозионностойкого исполнения). | Временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, соотношение пределов, ударная вязкость, твердость. Полосчатость, величина зерна, загрязненность неметаллическими включениями. Стойкость к общей коррозии. Стойкость к водородному растрескиванию. Стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением. | PR QC | ТУ. | При типовых и периодических испытаниях. | Vc |  | Ic Wc | Требования ТУ. | Протокол механических испытаний. Протокол коррозионных испытаний. | Повторные испытания на удвоенном количестве образцов. Отбраковка. |
| 12 | Маркировка днищ. | Содержание и правильность нанесения маркировки. | PR QC | ТУ, ТИ. | 100% изделий. | VС |  | Ic | Требования ТУ. | На усмотрение изготовителя. | Перемаркировка. |
| 13 | Приемо-сдаточный контроль. | Геометрические размеры: - наружный диаметр на торце днища; - строительная высота; - толщина стенки на торце; - размеры и геометрия фасок; - овальность в торцовом сечении. Визуальный контроль качества поверхности деталей (внешней, внутренней, торцов, маркировки). Наличие положительных заключений механических испытаний и неразрушающего контроля. | QC | ТУ, ТИ. | 100% изделий. | VС |  | VB IC | Требования ТУ. | Акт приемо-сдаточного контроля. | Устранение несоответствий. Отбраковка. |
| 14 | Защита торцов от механических повреждений, упаковка, консервация. | Контроль соответствия упаковочной тары чертежу. Контроль правильности упаковки в соответствующую тару. | PR QC | ТУ, ТИ. | 100% изделий. | VС |  | Ic | Требования ТУ. | Маркировка изделий штампом ОТК. | Повторная защита и упаковка. |
| 15 | Оформление паспорта и подготовка пакета документации. | Правильность оформления паспорта наличие протоколов и заключений. | QC | ТУ. | Каждый паспорт. | Rc |  | RC WC | Требования ТУ. | Подпись и штамп ОТК в паспорте. Отметка инспектора Заказчика о соответствии изделия требованиям договора на поставку. | Устранение замечаний. |
| 16 | Отгрузка изделий. | Наличие требуемой сопроводительной документации Соблюдения правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления). Состояние вагонов (контейнеров, автотранспорта). Соответствие отгружаемой продукции транспортной накладной. | PR IT | ТУ. Схема отгрузки, схема строповки. | 100% изделий. | IC |  | IC | ТУ. Схема отгрузки, схема строповки. | Журнал отгрузки. | Устранение замечаний. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия. |
| ТП | Технологический процесс. |
| СТО | Стандарт организации. |
| ТИ | Технологические инструкции. |
| ТС | Техническое соглашение. |
| ПВК | Контроль проникающими веществами. |
| МПК | Магнитопорошковый контроль. |