| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _________________________________ | ____________________ | ____________________ |
| «_________»___________________________ | «_________»________________ | «_________»________________ |

| Изготовитель: | План контроля и испытаний (перечень обязательного предъявления) при изготовлении и отгрузке продукции | ПК |
| --- | --- | --- |
| Инспекция: | Продукция: Тройники штампованные | Редакция: 0 |
| Заказчик: ООО «РН-снабжение» | Типоразмер: DN 50 – 400 мм, S=3…20 мм | Дата: |
|  | Классы прочности: исполнение И1 – Х42…К56, исполнение И2 – Х42…К60 |  |
|  | Требования: ТУ | Страница: 1 из 11 |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТАНО |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| «_________»_________________ | «_________»_________________ | «_________»________________ |
| Начальник ОИК ООО «Самарский ИТЦ» |  |  |
| ____________________ |  | ____________________ |
| «_________»__________________ 2016 г. |  | «_________»________________ |

| № п/п | Технологическая или контрольная операции | Контролируемые характеристики | Нормативная и техническая документация | Частота испытаний завода | Критерии приемки | Запись результатов | Средства измерения | Управление несоответствиями | Проверяющие подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производственный персонал цеха | ИЦ | ОТК | Инспекция |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем контроля | Место контроля |
| 1 | Входной контроль качества трубы по сертификатным данным. Контроль маркировки Контроль соответствия завезенной трубы по производственному заданию. Контроль размеров и качества трубы. | 1. Соответствие трубы сертификатным данным: - химический состав; - механические свойства; - диаметр; - толщина стенки; - марка стали; - эквивалент углерода. 2. Внешний вид поверхности (отсутствие недопустимых дефектов на поверхности трубы. 3. Геометрические размеры трубы, диаметр, толщина стенки. | Марка стали согласно ТУ НТД на трубу Производственное задание, карта завозимого материала ТП | 1.100% по сертификатным данным. 2,3. 10% от партии. | 1. Соответствие сведений сертификата на трубу нормативным требованиям. 2,3 Соответствие требованиям НТД на трубу | Журнал «Поступление материалов» | - Визуально. По сертификатам 2.Визуально, Спецштангенциркуль И 1492.000, Лупа ЛП-1- 4-х ГОСТ 25706-83 3. Штангенциркуль ШЦ -I-125-0,1, ШЦ -II-250-0,05 ШЦ -II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89 | Отбраковка. Составление акта. | Кладовщик Мастер |  | Контролер ОТК внешней приемки. | 1.100 % по сертификатным данным. 2,3.10 % от партии. | Склад ОТК внешней приемки |
| 2 | Заготовительная | 1. Проверка наличия и правильности маркировки на заготовке 2.Осмотр поверхности заготовок на наличие дефектов. 3.Геометрические размеры заготовки толщина стенки, диаметр заготовки, длина заготовки | ТП | 1. 100% 2,3. Не менее 1 раза в смену 2-3 шт. | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1,2 Визуально 3.Штангенцир-куль ШЦ -I-125-0,1 ШЦ -II-250-0,05 ШЦ -II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89; Рулетка Р2Н2Д ГОСТ 7502-98 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 3 | Гидроштамповка (ООП) | 1.Геометрические размеры полуфабриката Наружный диаметр, строительная длина, высота тройника 2.Контроль поверхности | ТП | 1.По 2 шт. 3 раза в смену. 2. 10% от партии | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Шаблон для контроля наружного диаметра, строительной длины и высоты тройников И 1770.000;И 1771.000 Штангенциркуль ШЦ -I-125-0,1 ШЦ -II-250-0,05 ШЦ- II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89; 2.Спецштангенциркуль И 1264.000 (И 1492.000); Шаблон для замера волнистости И 1389.000 | Отбраковка. Повторная приемка. | Мастер, Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 4 | Отрезка заглушки | 1. Строительная высота 2. Наружный диаметр, толщина стенки | ТП | 1,2,. По 2 шт.3 раза в смену. | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1.Спецштанген-рейсмас И 1168.000 2. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ШЦ-II-250-0,05 ШЦ- II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | 1 раз в смену | Цех |
| 5 | Калибровка (при необходимости) | 1.Наружный диаметр | ТП- ТУ | 1. По 2 шт. 3 раза в смену | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ШЦ-II-250-0,05 ШЦ- II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | Не менее 1 откалиброванного тройника в смену. | Цех |
| 6 | Термообработка (СП) Для деталей исполнения И1 и И2 по режиму предприятия-изготовителя. | 1. Температурно-временной режим 2. Наличие и правильность маркировки. | ТП- ТУ | 1.Каждую садку 2. 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал соблюдения технологической дисциплины при выполнении операции термообработки | 1. Аппаратно-программный комплекс 313; Отчет графический и цифровой. 2. Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. | Каждая садка по диаграммам и цифровым отчетам | Цех |
| 7 | Токарная (ООП) | 1. Наружный диаметр магистрали и ответвления; 2.Строительная высота; 3. Строительная длина; 4.Толщина стенки магистрали и ответвления ; 5. Угол фаски; 6. Отклонение расположения плоскостей Q; 7.Шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 12,5; 8. Овальность на торцах. | ТП- | 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Штангенциркуль ЩЦ-I-125-0,1 ЩЦ-II-250-0,05 ШЦ- II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89; 2,3.Спецштангенрейсмас И 1168.000; 4.Спецштангенциркуль И 1155.000; 5. Шаблон для контроля угла 30̊±3̊; И 1071.000 Шаблон для замера угла 30̊ max И 1344.000. Шаблон для контроля внутренней фаски 20̊ max И1924.000. 6. Угольник УШ-I-250 ГОСТ 3749-77; Щуп, набор № 4, кл. точности 1 ТУ 20-034-225-87; 7.Образцы для определения шероховатости И 940.000; 8. Штангенциркуль ЩЦ-I-125-0,1, ЩЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий | Контролер ОТК. (1% от партии, но не менее 2штук до 10МПа, 100% - свыше 10МПа) | Контролер ОТК. | 100 % каждое изделие | Цех |
| 8 | Слесарная | 1. Замер толщины стенки после зачистки 2. Контроль поверхности на отсутствие не допустимых дефектов(трещины, плены, рванины, морщины, отслаивающейся и рыхлой окалины) | ТП- ТУ | 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | - Стенкомер И 1626.00; Шаблон для замера волнистости внутренней поверхности тройников Спецштангенциркуль И1492.00; 2. Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. (1% от суточной сдачи) | Не менее 1 раза в смену | Цех |
| 9 | УЗК (СП) | 1. Проверка проведения настройки дефектоскопа 2.Отсутствие трещин и расслоений основного металла | ТП | 15% от партии, состоящей из более, чем 20-ти деталей; 100% от партии, состоящей из менее, чем 20-ти деталей При выявлении дефектов обьем увеличить в два раза. При выявлении дефектов 100%. | Соответствие требованиям НТД | Журнал регистрации Выдачи заключений | 1. Визуально. 2. Ультразвуковой дефектоскоп | Отбраковка. Повторная приемка. | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК. (наличие заключений) | 1. Не менее 1 раза в смену 2.100 % по заключениям | Цех |
| 10 | Цветная дефектоскопия торцов (СП) | 1. Проверка проведения настройки дефектоскопа; 2.Отсутствие трещин и расслоений на торцах деталей | ТП- | 100%. | Соответствие требованиям НТД | Журнал регистрации Выдачи заключений | 1. Визуально. Проникающие вещества: очиститель, пенетрант; проявитель | Отбраковка. Повторная приемка. | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК. (наличие заключений) | 1. Не менее 1 раза в смену 2.100 % по заключениям | Цех |
| 11 | Окончательный контроль | 1. Наружный диаметр магистрали и ответвления; 2.Строительная высота; 3. Строительная длина; 4.Толщина стенки магистрали и ответвления ; 5. Угол фаски; 6. Отклонение расположения плоскостей Q; 7.Шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 12,5; 8. Овальность на торцах. 9.Проверка содержания и качества маркировки на отводах | ТП- ТУ | 100% | Соответствие требованиям НТД | Журнал операционного контроля | 1. Штангенциркуль ЩЦ-I-125-0,1, ЩЦ-II-250-0,05 ШЦ- II-250-630-0,1 ГОСТ 166-89; 2,3.Спецштангенрейсмас И 1168.000; 4.Спецштангенциркуль И 1155.000; 5. Шаблон для контроля угла 30̊±3̊ И 1071.000; Шаблон для замера угла 30̊ max И 1344.000. Шаблон для контроля внутренней фаски 20̊ max И 1924.000. 6. Угольник УШ-I-250 ГОСТ 3749-77; Щуп, набор № 4, кл. точности 1 ТУ 20-034-225-87; 7.Образцы для определения шероховатости И 940.000; 8. Штангенциркуль ЩЦ-I-125-0,1, ЩЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89; 9.Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  | Контролер ОТК. (1% от партии, но не менее 2штук до 10 МПа, 100% - свыше 10МПа) | 100 % каждое изделие | Цех |
| 12 | Гидроиспытания | Испытательное давление, время выдержки, герметичность. | ТУ ТИ. | При типовых испытаниях | Отсутствие течи, капель и падения давления. | Протокол испытаний, Журнал регистрации выдачи заключений | Стенд для проведения гидравлических испытаний; | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии. | Рабочий |  | Комиссия | 100% по протоколам испытаний. 100% присутствие при проведении испытаний. | Цех |
| 13 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) | ТУ | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра. | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  | Лаборант | Контролер ОТК (наличие протокола) | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях | 1.ИнЦ 2.ИЦ |
| 14 | Коррозионные испытания для исполнения И1 | Определение стойкости к водородному растрескиванию основного металла; Определение стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод «А» основного металла; Определение скорости общей коррозии основного металла | ТУ | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ | Протокол коррозионных испытаний | Оборудование независимой аккредитованной лаборатории | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  |  | 100 % по протоколам испытаний | Независимая аккредитованная лаборатория по испытаниям коррозионных свойств |
| 15 | Маркировка | Наличие и соответствие маркировки | ТП ТУ | Каждое изделие | Правильность маркировки согласно требованиям НТД | Журнал операционного контроля | Визуально Лупа ЛП—4-х ГОСТ 25706-83 | Отбраковка. Повторная приемка. | Маркировщик |  | Контролер ОТК | 100 % каждое изделие | Цех |
| 16 | Оформление паспорта качества | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы. | ТУ | Каждая партия отгружаемых изделий | Достоверность содержания | Подпись и штамп ОТК в паспорте | Визуально | Переоформле-ние паспорта качества. Повторное предъявление |  |  | Контролер ОТК | 100 % каждый паспорт | ОТК цех |
| 17 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений переходов и их складирования | ТИ на складирование | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД | Журнал отгрузки, подпись | Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Кладовщик Мастер |  | Комиссия 1 раз в квартал | Не менее 1 раза в смену | Склад готовой продукции |
| 18 | Отгрузка изделий | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. Соблюдение правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления). | ТИ на отгрузку | Каждое изделие | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. | Журнал инспекционной отгрузки | Визуально | Отбраковка. Повторная приемка. | Кладовщик Мастер |  |  | 100 % каждое изделие | Отгрузочная площадка |
| 1 Факт приемки продукции подтверждается подписью уполномоченного инспектора в каждом официальном экземпляре паспорта, оформляемом предприятием-изготовителем, и печатью инспекции, подтверждающей прохождения инспекционного контроля продукции. 2 Предприятие-изготовитель отгружает продукцию после прохождения инспекционного контроля только при наличии в паспортах, отметок, указанных в п.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и я

1. ООО «ИТ-Сервис» вправе контролировать квалификацию работников предприятия, статус мерительного инструмента и оборудования, используемого при изготовлении заказов.

2.  ООО «ИТ-Сервис» вправе проводить выборочный контроль изготовления изделий на любом этапе производства.

Приложение А

Обозначения и сокращения:

ТУ на Детали соединительные стальные сварные приварные повышенной эксплуатационной надежности для обустройства нефтяных месторождений. Технические условия.

ИЦ                   Испытательный центр

ИнЦ                Инструментальный цех

ЛНК                Лаборатория по неразрушающему контролю

НТД                 Нормативная и техническая документация

НК                    Неразрушающий контроль

ОТК                 Отдел по техническому контролю

ООП                Особо ответственный процесс

ПРР                  Погрузоразгрузочные работы

СП                   Специальный процесс

ТП                   Технологический процесс

УЗК                 Ультразвуковой контроль