| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _______________________ | _______________________ | ____________________ |
| «_________»__________________ | «_________»__________________ | «_________»__________________ |

| Изготовитель: | План контроля и испытаний при изготовлении и отгрузке продукции | ПК |
| --- | --- | --- |
| Инспекция: | Продукция: Тройники штампосварные DN 500-1400 | Редакция: 0 |
| Заказчик: АО «РН-Снабжение» | Типоразмер: Ø 530 – 1420 мм, S=10…81 мм | Дата: |
|  | Классы прочности: исполнение И1 – Х42…К56, исполнение И2 – Х42…К60 |  |
|  | Требования: ТУ _______ (исполнения И1, И2) | Страница: 1 из 47 |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________________ |
| _______________________ | ____________________ | «_________»__________________ |
| «_________»__________________ | «_________»_________________ |  |
|  |  | _____________________ |
| _____________________ |  | «_________»__________________ |
| «_________»__________________ |  |  |

| № п/п | Технологическая или контрольная операции | Контролируемые характеристики |  | Нормативная и техническая документация | Частота испытаний |  | Критерии приемки | Запись результатов |  | Средства измерения / вид контроля | Управление несоответствиями | Проверяющие подразделения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Персонал цеха |  | ИЦ |  | ОТК | Инспекция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем контроля |  | Место контроля |
| 1 | Входной контроль | 1. Наличие оригиналов или дубликатов сертификатов качества, выписанных предприятием – изготовителем листа, трубы. 2. Соответствие сертификатным данным: - химический состав; - механические свойства; - диаметр трубы; - толщина стенки; - марка стали; - эквивалент углерода; - УЗК на соответствие классу сплошности /наличие записи о неразрушающем методе контроля. 3.Номер партии, плавки. Номер листа, трубы. Отсутствие недопустимых дефектов на поверхности листа, трубы. Качество сварного шва трубы. 4.Геометрические размеры: - длина и ширина листа; - толщина стенки листа, трубы; - диаметр трубы; - овальность трубы. 5.Маркировка листа, трубы |  | ТУ ТП | Каждый лист, труба |  | 1. Соответствие сведений сертификата на лист, трубу нормативным требованиям. 2. Соответствие листа, трубы сведениям сертификата. | Журнал «Поступление материалов». |  | 1,2,3,5 Визуально. 4 Рулетка 10 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Штангенциркуль ШЦ-I -125-0,1 ГОСТ 166-89; Лупа ЛП-1-4-х ГОСТ 25706-83; Спецштангенциркуль И1264; Толщиномер ультразвуковой | Отбраковка. Акт с описанием несоответствия. Повторная приемка. | Кладовщик |  |  |  | Контролер ОТК внешней приемки. | 2. 100 % по сертификатным данным. 1,3,4,5.- каждый лист, труба |  | Склад. Площадка контроля цеха |
| 1.Технологический процесс изготовления ТШС методом отбортовки горловины (КОГ) из вальцованной обечайки 530…1420х159…530 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заготовительная | 1.Размер заготовок, качество реза, угол скоса кромки, серповидность, 2.Наличие и правильность маркировки |  | ТП Эскиз заготовок | Каждая заготовка |  | Соответствие требованиям ТП | Журнал операционного контроля |  | 1.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; УШС- 3 ТУ102.338-83 Угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; Глубиномер МИ 294, струна; Линейка И1846; Штангенциркуль ШЦ-I -125-0,1; ГОСТ 166-89; 2.Визуально | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | Не менее 1 заготовки в смену |  | Цех |
| 3 | Вальцовка и сборка обечайки (ООП) | Зазор . Смещение кромок. Количество и длина прихваток, величина раскрытия кромок. Периметр обечайки. Размеры обечайки, качество зачистки кромок после реза, величина отклонения от круглости, овальность обечайки, угловатость. Наличие маркировки |  | ТИ ТП | Каждая обечайка |  | Соответствие требованиям ТП | Журнал операционного контроля |  | Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Линейка 150(300) ГОСТ 427-75, УШС-3 ТУ 102.338-83; Шаблон И2001(И2002); Шаблон И 2557; Набор щупов №4 ТУ 2-034-225-87; Шаблон И 2257А; Штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1, ШЦ-III-320-1000-0,1 ГОСТ 166-89 | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | 1 обечайка в смену |  | Цех |
| 4 | Сварка магистрали тройника (СП) | 1 Сварочные материалы. 2 Диаметр сварочной проволоки, сила сварочного тока, напряжение на дуге. 3 Геометрия сварных швов. Отсутствие дефектов на поверхности. Наличие клейма сварщика |  | ТП ТУ | Каждая обечайка |  | Соответствие требованиям ТП, ТУ | Журнал опе-рационного контроля |  | 1,2 Визуально. 3.Лупа ЛН 4-х кратным увеличением ГОСТ 25706-83; Спец. штангенциркуль И 1984, И1264; Шаблон И2037; 2032А; Линейка 150(300) ГОСТ 427-75; Шаблон УШС -3 ТУ 102.338-83; Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Глубиномер МИ294 | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3. 100 % каждое изделие |  | Цех |
| 5 | Калибровка (при необходимости) | Овальность на торцах, угловатость, отклонение от круглости |  | ТП- | Каждая обечайка |  | Согласно требованиям ТП ТУ чертежа | Журнал операционного контроля |  | Штангенциркуль ШЦ- III-250-630-0,1; ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-89; Линейка И 2345; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Шаблон И 2257 А; Набор щупов № 4 ТУ 2-034-225-87; Шаблон И 2557 | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  |  | Не менее одного изделия в смену |  | Цех |
| 6 | Вырезка отверстия под отбортовку | 1.Качество реза. 2.Размеры отверстия. 3.Расположение относительного сварного шва |  | ТП- Эскиз); | Каждая обечайка |  | Соответствие требованиям ТП, Эскиз | Журнал операционного контроля |  | 1,2.Визуально; 2.Штангенциркуль ГОСТ 166-89 | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | Не менее 1 обечайки в смену |  | Цех |
| 7 | Отбортовка (ООП) | 1.Режим нагрева 2.Диаметр ответвления, овальность ответвления, высота ответвления, толщина стенки ответвления |  | ТП- | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям ТП- | Журнал операцион-ного контро-ля |  | 1.Термоскоп-100-ВТ-СР ТУ4211-002-15061326-2004; 2.Штангенциркуль ШЦ -ІІ-250-0,05; ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; Шаблон технологический И1861 | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  |  | Не менее 1 заготовки в смену |  | Цех |
| 8 | Торцовка (газокислородная резка торцов тройников) | 1.Строительная длина магистрали и высота ответвления. 2.Косина реза. 3.Качество реза. Качество зачистки |  | ТП, Эскиз | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям ТП Эскиз | Журнал операционного контроля |  | 1.Шаблоны И2062Т; И2123; И2082; И 2163; И2062.00Б; И1704; И1902; УШС-3 ТУ102-338-83; Угольник УШ-2-1600 ГОСТ3749-77; Угольник И1069; Линейка 150(300) ГОСТ 427-75 3. Визуально | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК; (1 изд. в смену – косина реза) | Не менее 1 изделия в смену |  | Цех |
| 9 | Зачистка сварных швов | Геометрические параметры сварных швов. Западание между валиками сварного шва. Высота выпуклости сварных швов на торцах. Ширина зоны зачистки. Шероховатость зоны зачистки. Качество сварных швов. |  | ТП | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП- | Журнал операционного контроля |  | Визуально; Шаблон И 2037; Шаблон И 2032А; Шаблон И 653; УШС-3 ТУ 102.338-83; Лупа ЛП-1-4* ГОСТ 25706-83; Спецштангенциркуль И 1984; Линейка 150 ГОСТ 427-75 | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | Не менее 1 изделия в смену |  | Цех |
| 10 | Калибровка (при необходимости) | Овальность, непрямоли-нейность магистрали, угловатость, отклонения от круглости |  | ТП ТУ | Каждая обечайка |  | Согласно требованиям ТП ТУ чертежа | Журнал операционного контроля |  | Штангенциркуль ШЦ- III-500-1600-0,1; ШЦ- III-320-1000-0,1; ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-89; Линейка И 1846; Линейка 150(300) ГОСТ 427-75; Шаблон И 2257 А; Набор щупов № 4 ТУ 2-034-225-87; Шаблон И 2557 | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  |  | Не менее одного изделия в смену |  | Цех |
| 11 | Неразрушающий контроль сварных соединений (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие недопустимых дефектов. 3.Отсутствие дефектов сварного шва |  | ТП ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП ТУ | Журнал регистрации выдачи заключений |  | Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) | 1. Не менее 1 раза в смену. 2. 100 % по заключениям |  | Цех |
| 12 | Термообработка (СП) | Режим термообработки. |  | ТП- ТУ | Каждая садка |  | Соответствие требованиям: ТП- ТУ | Журнал соблюдения ТД при выполнении операции ТО |  | Аппаратно-программный комплекс Отчет графический и цифровой | В случае перерыва процесс ТО повторить | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК (каждая садка) | Каждая садка по диаграмм-мам и цифровым отчетам |  | Цех |
| 13 | Сборка тройника с кольцом | Геометрические размеры кольца. Зазор Смещение кромок. Ширина зоны зачистки мест под сварку, качество зачистки. |  | ТП- | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям ТП- | Журнал операционного контроля |  | Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Спец. штангенциркуль И1264; Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; Шаблон УШС-3 ТУ102.338-83 | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | Не менее 1 изделия в смену |  | Цех |
| 14 | Сварка с кольцом (СП) | 1.Сварочные материалы. 2.Диаметр сварочной проволоки, сила сварочного тока, напряжение на дуге. 3.Геометрия сварных швов. Отсутствие дефектов на поверхности. Наличие клейма сварщика |  | ТП- ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям ТП, ТУ | Журнал операционного контроля |  | 1,2. Визуально 3.Лупа 1-4х ГОСТ 25706-83; Шаблон И2037; Шаблон И2032А; Шаблон И1985; Шаблон 1985Б; Спецштангенцир-куль И1984; Глубиномер МИ 294 | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК 1. 1 раз в месяц 2,3 – 100% изд. | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3.100 % каждое изделие |  | Цех |
| 15 | Неразрушающий контроль сварных соединений до термообработки (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие трещин и расслоений основного металла. 3. Отсутствие недопустимых дефектов сварного шва |  | ТП- ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП- ТУ | Журнал регистрации выдачи заключений |  | Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) | 1. Не менее одного раза в смену. 2;3. 100 % по заключениям |  | Цех |
| 16 | Термообработка (СП) | Режим термообработки |  | ТП- ТУ | Каждая садка |  | Соответствие требованиям: ТП ТУ | Журнал соблюдения ТД при выполнении операции ТО |  | Аппаратно-програм-мный комплекс Simatic S313. Отчет графический и цифровой | В случае пере-рыва процесс ТО повторить | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК (каждая садка) | Каждая садка по диаграмм-мам и цифровым отчетам |  | Цех |
| 17 | Калибровка (при необходимости) | Диаметры (через периметр) и овальность |  | ТП- ТУ | Каждое калиброванное изделие |  | Соответствие требованиям ТП- ТУ | Журнал операционного контроля |  | Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Штангенциркуль ШЦ -І-125-0,1, ШЦ -ІІІ-500-1600-0,1; ШЦ -ІІІ-320-1000-0,1, ШЦ -ІІ-250-630-0,1 ГОСТ 166-89, Шаблон И 2557; Шаблон И 2257А, И2257Б; Набор щупов № 4 ТУ 2-034-225-87; Линейка И1846; Линейка 300 ГОСТ 427-75 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | Каждое откалиброванное изделие |  | Цех |
| 18 | Неразрушающий контроль сварных соединений (после термообработки и калибровки) (СП) | Отсутствие недопустимых дефектов в сварном шве |  | ТП- ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП- ТУ | Журнал регистрации выдачи заключений |  | Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) | 100 % по заключениям |  | Цех |
| 19 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла и сварного шва требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Испытание на изгиб сварного шва. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) |  | ТУ | При типовых и периодических испытаниях |  | Соответствие требованиям: ТУ | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений |  | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра. | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  | Лаборант |  | Контролер ОТК (наличие протокола) | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях |  | 1.ИЦ |
| 21 | Механическая обработка (ООП) | Геометрические размеры. Диаметр. Угол поворота Строительная длина Толщина стенки Овальность торцов в торцевом и не торцевом сечении. Отклонение расположения торцов. Отклонение от плоскостности торцов. Геометрия фасок. Шероховатость |  | ТП ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП ТУ | Журнал операционного контроля. |  | Шаблоны замера строительной длины и угла поворота (лист 52.1 ТП-237 (изд. 2)); Угольник И 1078; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; Шаблоны И 1001, И 1958, И 722; Угломер тип 2 ГОСТ 5378-88; Штангенциркуль: ШЦ -І-125-0,1 ШЦ -ІІ-320-1000-0,1 ШЦ -ІІІ-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; Спецштангенциркуль И 1155; Образцы шероховатости И 940. Плита поверочная | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | 100 % |  | Цех |
| 22 | Неразрушающий контроль (ЦД) (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной не менее 40 мм от торца |  | ТП ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП, ТУ | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия |  | Контроль проникающими веществами. Пенетрант, проявитель, очиститель | Отбраковка в изолятор брака | Дефектоскопист ЛНК |  |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) | 100 % по заключениям |  | Цех |
| 23 | #### Контроль остаточной магнитной индукции #### (СП) | Величина остаточной магнитной индукции на торце |  | ТП, ТУ | Каждое изделие |  | Остаточная магнитная индукция не более 3 мТл (30 Гаусс). | Журнал регистрации выдачи заключений |  | Измеритель напряженности магнитного поля | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) | 100 % по заключениям |  | Цех |
| 24 | Слесарная. Окончательная сдача | Отсутствие на наружной и внутренней поверхности трещин любой глубины и протяженности; отстающей окалины; рванин; плен; морщин; закатов; расслоений; задиров; пузырей; вздутий. Толщина стенки в местах устранения дефектов. Величина совместного увода кромок (угловатость) в продольных швах. Замер местных неровностей |  | ТП, ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП- ТУ | Журнал операционного контроля. |  | Визуально; Лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; Спештангенциркуль И 1294; Глубиномер МИ 294; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Толщиномер ультразвуковой; Щуп, набор № 4 ТУ 2-034-225-87; Шаблоны контрольные Спецштангенциркуль И 1264 | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | 100 % каждое изделие |  | Цех |
| 25 | Гидравлические испытания | Пробное давление. Герметичность. Время выдержки |  | ТУ, ТИ. | При типовых испытаниях |  | Отсутствие запотевания, течи. Отсутствие падения давления в течение 10 минут | Протокол испытаний. Журнал регистрации выдачи заключений |  | Стенд для проведения гидравлических испытаний | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии | Рабочий |  |  |  | Комиссия | 100 % по диаграммам испытаний. 100 % присутствие при проведении испытаний |  | Цех |
| 26 | Маркировка | Наличие и правильность маркировки |  | ТП ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТП ТУ | Журнал операционного контроля |  | Визуально. Лупа ЛП—4-х ГОСТ 25706-83 | Отбраковка. Повторная приемка | Маркировщик |  |  |  | Контролер ОТК | 100 % каждое изделие |  | Цех |
| 27 | Упаковка Защита торца | Соответствие упаковки схеме |  | Рабочие чертежи. ТИ. ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: Рабочих чертежей; ТУ | Журнал операционного контроля |  | Визуально. | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  |  | Контролер ОТК | 100 % каждое изделие |  | Цех |
| 28 | Оформление паспорта | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы |  | ТУ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТУ | Подпись и штамп ОТК в паспорте |  | Визуально | Переоформление паспорта. Повторное предъявление |  |  |  |  | Контролер ОТК | 100 % каждый паспорт |  | ОТК |
| 29 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений и складирования. Высота штабеля не более 1,5 метра |  | ТУ ТИ | Каждое изделие |  | Соответствие требованиям: ТУ , ТП | Журнал отгрузки, подпись. |  | Визуально | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  |  |  | Не менее одного раза в смену |  | Склад готовой продукции |
| 30 | Отгрузка | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. Соблюдения правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления) |  | ТИ на отгрузку | Каждое изделие |  | Надежность крепления готовых изделий. Наличие паспорта и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной | Журнал инспекционной отгрузки |  | Визуально. | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  |  |  | 100 % каждое изделие |  | Отгрузочная площадка |
| 2.Технологический процесс изготовления ТШС методом отбортовки горловины (КОГ) из трубы 530…1420х159…325 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Заготовительная | 1.Размер заготовки, качество поверхности, Неперпендикулярность реза, качество реза, овальность 2.Наличие и правильность маркировки | ТП- ТП- |  | Каждая заготовка | Соответствие требованиям ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Рулетка 3 м ГОСТ 7502-98; Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Штангенциркуль ШЦ-II-250-630-0,1 ГОСТ166-89; Глубиномер специальный МИ 294; Угольник УШ-2-1000 ГОСТ 3749-77; Линейка 150 ГОСТ 427-75 2.Визуально |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 заготовки в смену | Цех |  |
| 32 | Газовая резка отверстия под отбортовку | 1.Качество реза, качество зачистки. 2.Размеры отверстия. Расположение относительного сварного шва | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Визуально; 2.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98 |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цеха |  |
| 33 | Отбортовка ответвления (ООП) | 1. Режим нагрева 2. Диаметр ответвления, овальность ответвления, высота ответвления, толщина стенки ответвления | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Термоскоп-100-ВТ-СР ТУ4211-002-15061326-2004; 2.Штангенциркуль ШЦ -ІІ-250-0,05; ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89 Шаблон технологический И1861 |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  |  |  | Не менее 1 заготовки в смену | Цех |  |
| 34 | Калибровка (при необходимости) | Диаметры (периметр) и овальность, непрямолинейность | ТП- ТУ |  | Каждое калибро-ванное изделие | Соответствие требованиям ТП ТУ |  | Журнал операционного контроля | Рулетка 5 м с прямоугольным ГОСТ 7502-98; Штангенциркуль ШЦ -І-125-0,1, ШЦ -ІІІ-500-1600-0,1; ШЦ -ІІІ-320-1000-0,1 ГОСТ 166-89; Линейка И1846 |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Каждое откалибро-ванное изделие | Цех |  |
| 35 | Неразрушающий контроль (УЗК) (СП) | 1. Проверка проведения настройки ультразвукового дефектоскопа. 2. Отсутствие трещин и расслоений основного металла | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП, ТУ |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Ультразвуковой дефектоскоп 3Рентгеновский аппара |  | Отбраковка Повторная приемка |  | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 1.Не менее одного раза в смену. 2. 100 % по результатам заключений | Цех |  |
| 36 | Сборка тройника с кольцом. | Геометрические размеры кольца. Зазор Смещение кромок Ширина зоны зачистки мест под сварку, качество зачистки, величина раскрытия кромок | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП- |  | Журнал операционного контроля | Рулетка 5 м с прямоугольным ГОСТ 7502-98; Спецштангенцир-куль И1264; Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; Шаблон УШС-3 ТУ102.338-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 37 | Сварка с кольцом (СП) | 1 Сварочные материалы. 2 Диаметр сварочной проволоки, сила сварочного тока, напряжение на дуге. 3 Геометрия сварных швов. Отсутствие дефектов на поверхности. Наличие клейма сварщика | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП- ТУ |  | Журнал операционного контроля | 1,2. Визуально 3.Лупа 1-4х ГОСТ 25706-83; Шаблоны контрольные Спецштангенцир-куль И1984; Глубиномер МИ 294 |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК 1. 1 раз в месяц 2,3 – 100% изделий |  | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3.100 % каждое изделие | Цех |  |
| 38 | Неразрушающий контроль сварных соединений до термообработки (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие трещин и расслоений основного металла. 3. Отсутствие недопустимых дефектов сварного шва | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП, ТУ |  | Журнал регистрации выдачи заключений | Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) |  | 1. Не менее одного раза в смену. 2;3. 100 % по заключениям | Цех |  |
| 39 | Термообработка (СП) | Режим термообработки | ТП ТУ |  | Каждая садка | Соответствие требованиям: ТП-ТУ |  | Журнал соблюдения ТД при выполнении операции ТО | Аппаратно-програм-мный комплекс Отчет графический и цифровой |  | В случае перерыва процесс ТО повторить | Рабочий |  |  | Контролер ОТК (каждая садка) |  | Каждая садка по диаграмм-мам и цифровым отчетам | Цех |  |
| 40 | Калибровка (при необходимости) | Диаметры (через периметр) и овальность | ТП, ТУ чертеж |  | Каждое калиброванное изделие | Соответствие требованиям ТП, ТУ |  | Журнал операционного контроля | Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Штангенциркуль ШЦ -І-125-0,1, ШЦ -ІІІ-500-1600-0,1; ШЦ -ІІІ-320-1000-0,1, ШЦ -ІІ-250-630-0,1 ГОСТ 166-89, Шаблоны; Набор щупов № 4 ТУ 2-034-225-87; Линейка И1846; Линейка 300 ГОСТ 427-75 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Каждое откалиброванное изделие | Цех |  |
| 41 | Неразрушающий контроль сварных соединений (после термообработки и калибровки) (СП) | Отсутствие недопустимых дефектов в сварном шве | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП, ТУ |  | Журнал регистрации выдачи заключений | Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) |  | 100 % по заключениям | Цех |  |
| 42 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла и сварного шва требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Испытание на изгиб сварного шва. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра. |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  | Лаборант |  | Контролер ОТК (наличие протокола) |  | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях | .ИЦ |  |
| 43 | Коррозионные испытания для исполнения И1 | Определение стойкости к водородному растрескиванию основного металла и металла сварного шва; Определение стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод «А» основного металла и металла сварного шва; Определение скорости общей коррозии основного металла и металла сварного шва | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол коррозионных испытаний | Оборудование независимой аккредитованной лаборатории |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  |  |  |  | 100 % по протоколам испытаний | Независимая аккредитованная лаборатория по испытаниям коррозионных свойств |  |
| 44 | Механическая обработка (ООП). Окончательная приемка | Геометрические размеры. Диаметр. Угол поворота Строительная длина Толщина стенки Овальность торцов в торцевом и не торцевом сечении. Отклонение расположения торцов. Отклонение от плоскостности торцов. Геометрия фасок. 2.Качество внешней поверхности. 3.Шероховатость | ТП Рабочие чертежи. ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП Рабочим чертежам. ТУ |  | Журнал операционного контроля. | Шаблоны замера строительной длины и угла поворота (лист 52.1 ТП-237 (изд. 2)); Угольник И 1078; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; Шаблоны И 1001, И 1958, И 722; Угломер тип 2 ГОСТ 5378-88; Штангенциркуль: ШЦ -І-125-0,1 ШЦ -ІІ-320-1000-0,1 ШЦ -ІІІ-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; Спецштангенциркуль И 1155; ПМ 846; Плита поверочная И 1312; 2. Визуально; 3. Образцы шероховатости И 940 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждое изделие | Цех |  |
| 45 | Неразрушающий контроль (ЦД) (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной не менее 40 мм от торца | ТП, ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП-255 (оп. 95); ТП-258 (оп.100); ТУ 1469-032-04834179-2012 (п. 4.13); И.46-63.5 |  | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия | Контроль проникающими веществами. Пенетрант, проявитель,очиститель |  | Отбраковка в изолятор брака. | Дефектос-копист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100 % по заключениям | Цех |  |
| 46 | #### Контроль остаточной магнитной индукции #### (СП) | Величина остаточной магнитной индукции на торце. | ТП, ТУ |  | Каждое изделие | Остаточная магнитная индукция не более 3 мТл (30 Гаусс) |  | Журнал регистрации выдачи заключений | Измеритель напряженности магнитного поля |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектос-копист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100 % по заключениям | Цех |  |
| 47 | Маркировка | Наличие и правильность маркировки | ТП, ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП , ТУ |  | Журнал операционного контроля. | Визуально. Лупа ЛП-4-х ГОСТ 25706-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Маркировщик |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждое изделие | Цех |  |
| 48 | Гидравлические испытания | Пробное давление. Герметичность. Время выдержки | ТУ |  | При типовых испытаниях | Отсутствие запотевания, течи. Отсутствие падения давления в течение 10 минут |  | Протокол испытаний. Журнал регистрации выдачи заключений | Стенд для проведения гидравлических испытаний. |  | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии | Рабочий |  |  | Комиссия |  | 100 % по диаграммам испытаний. 100 % присутствие при проведении испытаний | Цех |  |
| 49 | Упаковка Защита торца | Соответствие упаковки схеме | ТП- Рабочие чертежи. ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП Рабочих чертежей; ТУ |  | Журнал операционного контроля | Визуально. |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждое изделие | Цех |  |
| 50 | Оформление паспорта | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы | ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТУ |  | Подпись и штамп ОТК в паспорте | Визуально. |  | Переоформление паспорта. Повторное предъявление |  |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждый паспорт | ОТК |  |
| 51 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений и складирования. Высота штабеля не более 1,5 метра | ТУ ТИ на хранение |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТУ , ТИ |  | Журнал отгрузки, подпись | Визуально. |  | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  |  |  | Не менее одного раза в смену | Склад готовой продукции |  |
| 52 | Отгрузка | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. Соблюдения правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления) | ТИ на отгрузку |  | Каждое изделие | Надежность крепления готовых изделий. Наличие паспорта и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной |  | Журнал инспекционной отгрузки | Визуально. |  | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  |  |  | 100 % каждое изделие | Отгрузочная площадка |  |
| 3. Технологический процесс изготовления ТШС из 2-х половин 530х530, 720х325…720, 820х820, 1020х1020, 1220х1220, 1420х1020…1420 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Заготовительная | 1.Размеры заготовки; Качество реза, зачистки; 2. Наличие и правильность маркировки | ТП, |  | Каждая заготовка | Соответствие требованиям: - НТД; - Производственного задания; - Карте завозимого материала |  | Журнал «Поступление материалов» | 1.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; УШС- 3 ТУ102.338-83; Угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; Глубиномер МИ294; струна; Линейка И1846; Штангенциркуль ШЦ-I -125-0,1 ГОСТ 166-89; 2.Визуально |  | Отбраковка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 заготовки в смену | Цех |  |
| 54 | Нагрев и штамповка (ООП) | 1. Режимы нагрева (температура нагрева, время нагрева, время выдержки); 2. Качество поверхности; 3.Толщина стенки; Размеры заготовки; Размер развала | ТП |  | Каждая садка; Каждая заготовка | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1. Потенциометр Технограф 160 ТУ 4217-100-2051265-98; Термопара ТХА ГОСТ Р 50431-92; Термоскоп-100-ВТ-СР ТУ4211-002-15061326-2004 - Визуально; 3.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. По диаграммам – каждая садка; 2,3. Не менее 1 заготовки в смену. | Цех |  |
| 55 | Нагрев и предварительная формовка ответвления (ООП) | 1. Режимы нагрева (температура нагрева, время нагрева, время выдержки); 2. Качество поверхности; Толщина стенки; Размеры заготовки; Размер развала; Высота предварительно сформированного ответвления | ТП- |  | Каждая садка; Каждая заготовка | Соответствие требованиям НТД и ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Потенциометр Технограф 160 ТУ 4217-100-2051265-98; Термопара ТХА ГОСТ Р 50431-92; Термоскоп-100-ВТ-СР ТУ4211-002-15061326-2004; 2. Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. По диаграммам – каждая садка; 2. Не менее 1 заготовки в смену | Цех |  |
| 56 | Вырезка отверстия под отбортовку | 1.Размер отверстия; 2.Качество реза; Качество зачистки | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; 2.Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 заготовки от партии | Цех |  |
| 57 | Отбортовка ответвления (ООП) | 1. Режимы нагрева (температура нагрева, время нагрева, время выдержки); 2. Качество поверхности; Размеры заготовки; Толщина стенки; Размер развала; Высота ответвления; Диаметр ответвления | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Потенциометр Технограф 160 ТУ 4217-100-2051265-98; Термопара ТХА ГОСТ Р 50431-92; Термоскоп-100-ВТ-СР ТУ4211-002-15061326-2004; 2.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; Стенкомер С-25, С-50 ГОСТ 11358-89; Шаблоны И1861; И 2017; МИ 267; Спецштангенциркуль И1294; Штангенциркуль ШЦ-ІІІ-250-630-0,1 ГОСТ 166-89; Штангенциркуль ШЦ-I -125-0,1 ГОСТ 166-89 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. По диаграммам – каждая садка; 2. Не менее 1 заготовки в смену | Цех |  |
| 58 | Газорезательная (обрезка припуска половин по разъему) | 1.Величина скоса кромки; Величина развала; Высота свариваемых половин 2.Качество реза; Качество зачистки | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1. Приспособление И1839; Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; Приспособление ПС -430; Линейка 150, 300 ГОСТ 427-75; Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98 2. Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 59 | Сборка половин | 1.Зазор; Смещение кромок; Величина раскрытия кромок; Шаг и длина прихваток; Периметр тройника; Наличие, правильность и глубина маркировки; Разность развала половин 2. Качество зачистки | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; Шаблон И 2001 (И 2002); Щуп №4 ТУ2-034-225-87; Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Глубиномер специальный МИ 294 2. Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 60 | Сварка половин (СП) | 1. Сварочные материалы; 2. Диаметр сварочной проволоки, сила сварочного тока, напряжение на дуге; 3. Геометрия сварных швов; отсутствие дефектов на поверхности; наличие клейма сварщика | ТУ ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1,2.Визуально; 3 Лупа ЛН 4-х кратным увеличением ГОСТ 25706-83; Спецштангенциркуль И 1984, И1264; Шаблон И2037; 2032А; Линейка 150(300) ГОСТ 427-75; Шаблон УШС -3 ТУ 102.338-83; Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Глубиномер МИ294 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждая партия; 2. Не менее одного раза в смену; 3.100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 61 | Торцовка (газокислородная резка торцов тройников) | 1.Качество реза, качество зачистки 2.Строительная длина магистрали и высота ответвления, косина реза | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Визуально; 2.Шаблоны И1704 (И1902, И2082, И2163, И2062, И2062.00Б, И2123); Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; Линейка 150(300) ГОСТ 427-75; Угольник УШ-2-1600 ГОСТ3749-77; Угольник И1069 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 62 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) (СП) | 1. Проверка проведения настройки ультразвукового дефектоскопа; 2. Отсутствие трещин и расслоений основного металла; 3. Отсутствие дефектов сварного шва | ТУ ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально; 2,3. Гамма-дефектоскоп Негатоскоп Ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка |  | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 1. Не менее одного раза в смену; 2,3 . 100% по результатам заключений | ЛНК; Цех |  |
| 63 | Токарно-карусельная (ответвления тройника) (ООП) | 1. Качество реза, качество зачистки. 2. Высота ответвления, отклонение от плоскостности, угол скоса кромок. 3.Шероховатость | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД и ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Визуально; 2.Шаблон УШС-3 ТУ102-338-83; Штангенциркуль ШЦ ІІ-320-1000-0,1 ГОСТ 166-89; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Спецштангенциркуль И1155; Шаблон И1323; 3.Образцы шероховатости И940 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК (1 изд. в смену) |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 64 | Сборка ответвления магистрали с кольцом | 1.Геометрические параметры кольца; Зазор; Смещение кромок; Ширина зачистки зон, прилегающих к разделке; Величина раскрытия кромок; 2.Качество зачистки | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТУ , Чертежа и ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Спец. штангенциркуль И1264; Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; 2. Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 65 | Сварка ответвления магистрали с кольцом (СП) | 1. Сварочные материалы; 2. Диаметр сварочной проволоки, сила сварочного тока, напряжение на дуге; 3. Геометрия сварных швов; Отсутствие дефектов на поверхности; Наличие клейма сварщика | ТП- ТУ |  | Каждая изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1,2.Визуально; 3.Лупа 1-4х ГОСТ 25706-83; Шаблоны И2037, И2032А, И1985, И1985Б; Спецштангенциркуль И1984; Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; Глубиномер специальный МИ294; Линейка 300 ГОСТ 427-75 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК 1. 1 раз в месяц 2,3 – 100% |  | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3. 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 66 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) до термообработки (СП) | 1.Проверка проведения настройки ультразвукового дефектоскопа; 2.Отсутствие трещин и расслоений основного металла; 3.Отсутствие дефектов сварного шва | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений. | 1.Визуально; Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка |  | Дефектоскопист ЛНК |  | Контролер ОТК (1 изд. в смену) Наличие заключения |  | 1.Не менее одного раза в смену. 2.3. 100% по результатам заключений | ЛНК; Цех |  |
| 67 | Термообработка (СП) | Режимы термообработки | ТП ТУ |  | Каждая садка | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал соблюдения ТД при выполнении Операции Т/О Отчет графический и цифровой | Аппаратно-программный комплекс |  | Отбраковка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100% по диаграммам и цифровым отчетам | Цех |  |
| 68 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) после термообработки и калибровки (СП) | 1.Проверка проведения настройки ультразвукового дефектоскопа; 2.Отсутствие трещин и расслоений на концевых участках основного металла; 3.Отсутствие дефектов сварного шва | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально Гамма-дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка |  | Дефекто-скопист ЛНК |  | Контролер ОТК |  | 1. Не менее одного раза в смену. 2.3. 100% по результатам заключений | ЛНК; Цех |  |
| 69 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла и сварного шва требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Испытание на изгиб сварного шва. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра. |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  | Лаборант |  | Контролер ОТК (наличие протокола) |  | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях | .ИЦ |  |
| 70 | Коррозионные испытания для исполнения И1 | Определение стойкости к водородному растрескиванию основного металла и металла сварного шва; Определение стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод «А» основного металла и металла сварного шва; Определение скорости общей коррозии основного металла и металла сварного шва | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ 1469-032-04834179-2012 п. 4.20-4.22 |  | Протокол коррозионных испытаний | Оборудование независимой аккредитованной лаборатории |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  |  |  |  | 100 % по протоколам испытаний | Независимая аккредитованная лаборатория по испытаниям коррозионных свойств |  |
| 71 | Механическая обработка (ООП). Окончательная приемка | 1.Геометрические размеры: диаметр магистрали и ответвления, толщина стенки магистрали и ответвления, строительная длина и высота, отклонение от плоскостности и перпендикулярности, отклонения от круглости, геометрия фасок. 2.Качество внешней поверхности. 3.Шероховатость | ТП Рабочие чертежи. ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал изделия | 1.Шаблоны, И772, И1078 И2086, И1846, И1001, И1958, Рулетка 5 м с прямоугольным торцом, рулетка 10 м, ГОСТ7502-98 Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1; ШЦ-ІІI-500-1600-0,1, ШЦ-II-320-1000-0,1 ГОСТ 166-89, Линейка 500, 2000 ГОСТ 427-75 Спец. штанген-циркуль И1155. Угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; Шаблон И2357 Плита И1312 2. Визуально 2.Образцы шероховатости И940 |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 72 | Неразрушающий контроль (Цветная дефектоскопия) (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной до 50 мм от торца | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП; ТУ |  | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия | Контроль проникающими веществами. Пенетрант, проявитель, очиститель |  | Отбраковка в изолятор брака. | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 73 | #### Контроль остаточной магнитной индукции (СП) | Величина остаточной магнитной индукции на торце | ТП, ТП |  | Каждое изделие | Остаточная магнитная индукция не более 3 мТл (30 Гаусс) |  | Журнал регистрации выдачи заключений | Измеритель напряженности магнитного поля |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 74 | Маркировка | Наличие и правильность маркировки | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТП; ТУ |  | Журнал операционного контроля | Визуально. Лупа ЛП-4-х ГОСТ 25706-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Маркировщик |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 75 | Гидравлические испытания | Пробное давление. Герметичность. Время выдержки | ТУ |  | При типовых испытаниях | Отсутствие запотевания, течи. Отсутствие падения давления в течение 10 минут |  | Протокол испытаний. Журнал регистрации выдачи заключений | Стенд для проведения гидравлических испытаний. |  | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии | Рабочий |  |  | Комиссия |  | 100% по диаграммам испытаний. 100% присутствие при проведении испытаний | Цех |  |
| 76 | Упаковка и защита торцов | Наличие и правильность упаковки, защиты торцов | ТП- Рабочие чертежи. ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Визуально |  | Отбраковка Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 77 | Оформление паспорта | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы | ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Подпись и штамп ОТК в паспорте | Визуально |  | Переоформление паспорта. Повторное предъявление |  |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждый паспорт | ОТК |  |
| 78 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений изделий и их складирования | ТИ на хранение |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТИ на хранение |  | Журнал отгрузки подпись | Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  | Комиссия 1 раз в квартал |  | Не менее одного раза в смену | Склад готовой продукции |  |
| 79 | Отгрузка | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. Соблюдение правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления) | ТИ на отгрузку |  | Каждое изделие | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной |  | Журнал инспекционной отгрузки | Визуально |  | Отбраковка Повторная приемка | Кладовщик. Мастер ПРР |  |  |  |  | 100 % Каждое изделие | Отгрузочная площадка |  |
| 4. Технологический процесс изготовления тройников ТШС 720х426…530; ТШС 820х530; ТШС 1020х159…720; ТШС 1220х219…820; ТШС 1420х219…1020 методом отбортовки из трубной обечайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Заготовительная | 1.Размеры заготовок; качество реза; 2.Наличие, правильность маркировки | ТП- |  | Каждая заготовка | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля. | 1.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; глубиномер МИ294; шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 2.Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 заготовки в смену | Цеха |  |
| 81 | Гибка и сборка обечайки (ООП) | Зазор; смещение кромок; величина раскрытия кромок; шаг и длина прихваток; периметр на торцах; наличие, правильность и глубина маркировки; качество зачистки разделки и прилегающих зон | ТП- |  | Каждая обечайка | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2001; Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; щуп №4 ТУ 2-034-225-87; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; глубиномер МИ294; линейка 150 (300) ГОСТ 427-75 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 82 | Сварка продольного шва СДТ (СП) | 1. Сварочные материалы. 2. Диаметр сварочной проволоки, режимы сварки. 3. Геометрические параметры сварного шва; отсутствие недопустимых дефектов на поверхности; наличие клейма сварщика | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1,2.Визуально 3.Шаблон И2037; шаблон И2032А; шаблон И2315; спецштангенциркуль И1984; линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; глубиномер МИ294; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3. 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 83 | Вырезка отверстия под отбортовку | 1.Размеры отверстия; 2.Качество зачистки | ТП-268 |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98 2.Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 84 | Отбортовка (ООП) | 1. Режим нагрева; 2. Наличие разрывов на горловине; 3. Радиус отбортовки | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Аппаратно -программный комплекс 2,3.Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; шаблон И2459 |  | Отбраковка в изолятор брака | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждую садку; 2. 100 %; 3. 1 изделие из партии | Цех |  |
| 85 | Торцовка (газокислородная резка торцов тройников) | Размеры тройника; качество реза; отклонения расположения торцов | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2163; шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; угольник УШ-2-1600 ГОСТ 3749-77;; линейка 150 (300) ГОСТ 427-75 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 86 | Зачистка сварных швов | Геометрические параметры сварных швов; качество сварных швов; овальность в торцевом и не торцевом сечениях; прямолинейность магистрали; периметр на торцах | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2037; шаблон И2032А; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1984, И2030, И1080; штихмас И1841; штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка И1846; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 87 | Токарная (ответвления) (ООП) | Строительная высота; диаметр ответвления; толщина стенки ответвления, размеры и углы фасок; шероховатость | Чертеж, ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТУ и чертежа |  | Журнал операционного контроля | Штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка 500 ГОСТ 427-75; спецштангенциркуль И1080, И1155; линейка 2000 И1846; угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; шаблоны И1958, И1001, И1742; образцы шероховатости И940 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 88 | Цветная дефектоскопия торцов (ответвления тройника) (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной до 50 мм от торца | ТП, ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия | Проникающие вещества: Очиститель; Пенетрант; Проявитель |  | Отбраковка в изолятор брака | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 89 | Сварка тройника с кольцом (СП) | 1. Сварочные материалы. 2. Диаметр сварочной проволоки, режимы сварки. 3. Геометрические параметры сварного шва; отсутствие недопустимых дефектов на поверхности; наличие клейма сварщика | ТП-, ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1,2.Визуально 3.Шаблоны И2037, И2032А, И1985, И1985Б; спецштангенциркуль И1984; глубиномер МИ294; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3.100 % каждое изделие | Цех |  |
| 90 | Зачистка сварных швов | Геометрические параметры сварных швов; качество сварных швов; овальность в торцевых сечениях; внутренний диаметр в торцевых и неторцевых сечениях | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2037; шаблон И2032А; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1984, И2030, И1080; штихмас И1841; штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 91 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие недопустимых дефектов | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Ультразвуковой дефектоскоп; Гамма-дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) |  | 100 % по заключениям | Цех |  |
| 92 | Термообработка (СП) | Режим термообработки | ТП- |  | Каждая садка | Соответствие требованиям НТД |  | Отчет графический и цифровой. | Аппаратно-программный комплекс |  | Отбраковка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100% по диаграммам и цифровым отчетам | Цех |  |
| 93 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) после т/о (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие трещин и расслоений основного металла. 3. Отсутствие недопустимых дефектов сварного шва | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2,3.Ультразвуковой дефектоскоп; Гамма-дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) |  | 1. Не менее одного раза в смену. 2;3. 100 % по заключениям | Цех |  |
| 94 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла и сварного шва требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Испытание на изгиб сварного шва. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  | Лаборант |  | Контролер ОТК (наличие протокола) |  | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях | 1.ИнЦ 2.ИЦ |  |
| 95 | Коррозионные испытания для исполнения И1 | Определение стойкости к водородному растрескиванию основного металла и металла сварного шва; Определение стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод «А» основного металла и металла сварного шва; Определение скорости общей коррозии основного металла и металла сварного шва | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол коррозионных испытаний | Оборудование независимой аккредитованной лаборатории |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  |  |  |  | 100 % по протоколам испытаний | Независимая аккредитованная лаборатория по испытаниям коррозионных свойств |  |
| 96 | Зачистка (внутренней поверхности) | 1.Качество внутренней поверхности; 2. Глубина поверхностных дефектов; геометрические параметры сварного шва; овальность в торцевом и неторцовом сечениях; непрямолинейность магистрали; диаметры на торцах (через периметр); величина совместного увода кромок (угловатость); наличие и правильность маркировки | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля. | 1.Визуально 2.Лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1294; Глубиномер МИ294; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Толщиномер ультразвуковой; шаблон И2037; штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка И1846; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; шаблон И2257; Щуп №4 ТУ 2-034-225-87; шаблон И2557; штихмас И1841 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 97 | Механическая обработка (ООП) | Строительная высота; строительная длина; диаметры на торцах; толщина стенки магистрали и ответвления, размеры и углы фасок; отклонения расположения торцов от базовой поверхности; отклонение от плоскостности; шероховатость | ТП- ТУ Рабочий чертеж |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка 500 ГОСТ 427-75; спецштангенциркуль И1080, И1155; линейка 2000 И1846; угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; шаблон И1958; шаблон И1001; угломер тип 2 ГОСТ 5378-88; шаблон И2086; спецугольник И1078; шаблон И722; образцы шероховатости И940 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 98 | Цветная дефектоскопия (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной до 50 мм от торца | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия | Проникающие вещества: Очиститель; Пенетрант; Проявитель. |  | Отбраковка в изолятор брака. | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 99 | #### Контроль остаточной магнитной индукции (СП) | Величина остаточной магнитной индукции на торце | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Остаточная магнитная индукция не более 2 мТл (20 Гаусс). |  | Журнал регистрации выдачи заключений | Измеритель напряженности магнитного поля |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 100 | Гидравлические испытания | Пробное давление; герметичность; время выдержки | ТУ |  | При типовых испытаниях | Отсутствие запотевания, течи. Отсутствие падения давления в течение 10 минут |  | Протокол испытаний. Журнал регистрации выдачи заключений | Стенд для проведения гидравлических испытаний. |  | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии | Рабочий |  |  | Комиссия |  | 100% по диаграммам испытаний. 100% присутствие при проведении испытаний | Цех |  |
| 101 | Маркирование | Наличие и правильность маркировки | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Глубиномер МИ294 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Маркировщик 100 % |  |  |  |  | 100 % каждое изделие | Цех |  |
| 102 | Окончательная сдача | 1.Качество внутренней и наружной поверхности; 2.Глубина поверхностных дефектов; геометрические параметры сварного шва; овальность в торцевом и неторцевом сечениях; непрямолинейность магистрали; диаметры на торцах; величина совместного увода кромок (угловатость); геометрия фасок; наличие и правильность маркировки | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля. | 1.Визуально 2.Лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1294; Глубиномер МИ294; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Толщиномер ультразвуковой; шаблон И2037; штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка И1846; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; шаблон И2257; Щуп №4 ТУ 2-034-225-87; шаблон И2557; штихмас И1841 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие | Цех |  |
| 103 | Оформление паспорта | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы | ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Подпись и штамп ОТК в паспорте | Визуально |  | Переоформление паспорта. Повторное предъявление. |  |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждый паспорт. | ОТК |  |
| 104 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений тройников и их складирования | ТИ на хранение |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТИ |  | Журнал отгрузки подпись | Визуально. |  | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  | Комиссия 1 раз в квартал |  | Не менее одного раза в смену | Склад готовой продукции |  |
| 5. Технологический процесс изготовления тройников ТШС 530х377…530, ТШС 630х377…630, ТШС 720х426…720, ТШС 820х530…820, ТШС 1020х530…1020, ТШС 1067х530…1067, ТШС 1220х530…1220, ТШС 1420х530…1420 методом обжима цилиндрической обечайки (ТП-312) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Заготовительная | 1.Размеры заготовок, разность диагоналей, качество зачистки, качество реза, 2.Наличие и правильность маркировки | ТП |  | Каждая заготовка | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98; глубиномер МИ294; шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 2.Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее одной заготовки в смену | Цеха |  |
| 106 | Вальцовка и сборка обечайки (ООП) | 1.Зазор; смещение кромок; величина раскрытия кромок; шаг и длина прихваток; периметр на торцах; наличие, правильность и глубина маркировки; 2.Качество зачистки разделки и прилегающих зон | ТП |  | Каждая обечайка | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; щуп №4 ТУ 2-034-225-87; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; глубиномер МИ294; линейка 150 (300) ГОСТ 427-75 2.Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее одной заготовки в смену | Цех |  |
| 107 | Сварка продольного шва СДТ (СП) | 1. Сварочные материалы. 2. Диаметр сварочной проволоки, режимы сварки. 3. Геометрические параметры сварного шва; отсутствие недопустимых дефектов на поверхности; наличие клейма сварщика | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1,2.Визуально 3. Шаблон И2037; шаблон И2032А; шаблон И2315; спецштангенциркуль И1984; линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; глубиномер МИ294; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3.100 % каждый шов. | Цех |  |
| 108 | Вырезка отверстия под отбортовку | Размеры отверстия | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Рулетка 5 м с прямоугольным торцом ГОСТ 7502-98 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 109 | Отбортовка (ООП) | 1. Режим нагрева; 2. Наличие разрывов на горловине; 3. Радиус отбортовки | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям ТП |  | Журнал операционного контроля | 1.Аппаратно программный комплекс, 2,3Линейка 150 (300) ГОСТ 427-75; шаблон И2459 |  | Отбраковка в изолятор брака | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждую садку; 2. 100 %; 3. 1 изделие из партии | Цех |  |
| 110 | Торцовка (газокислородная резка торцов тройников) | Размеры тройника; качество реза; отклонения расположения торцов | ТП, |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2163; шаблон УШС-3 ТУ 102.338-83; угольник УШ-2-1600 ГОСТ 3749-77;; линейка 150 (300) ГОСТ 427-75 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 111 | Зачистка сварных швов | Геометрические параметры сварных швов; западание между валиками сварного шва; ширина зоны зачистки; овальность в торцевом и не торцевом сечениях; качество сварных швов | ТП |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2315; шаблон И2037; шаблон И2032А; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1984, И2030, И1080; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; штихмас И1841 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 112 | Токарная ответвления (ООП) | Строительная высота; диаметр ответвления; толщина стенки ответвления, размеры и углы фасок; шероховатость | ТП- Рабочий чертеж; |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка 500 ГОСТ 427-75; спецштангенциркуль И1080, И1155; линейка И1846; угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; шаблоны И1958, И1001, И1742; образцы шероховатости И940 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие. | Цех |  |
| 113 | Цветная дефектоскопия торцов (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной до 50 мм от торца | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия | Проникающие вещества: Очиститель; Пенетрант; Проявитель |  | Отбраковка в изолятор брака | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 114 | Сварка тройника с кольцом (СП) | 1. Сварочные материалы. 2. Диаметр сварочной проволоки, режимы сварки. 3. Геометрические параметры сварного шва; отсутствие недопустимых дефектов на поверхности; наличие клейма сварщика | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1,2.Визуально 3 Шаблоны И2037, И2032А, И1985, И1985Б; спецштангенциркуль И1984; глубиномер МИ294; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 1. Каждая партия. 2. Не менее одного раза в смену. 3. 100 % Каждое изделие. | Цех |  |
| 115 | Зачистка сварных швов | Геометрические параметры сварных швов; западание между валиками сварного шва; ширина зоны зачистки; овальность в торцевом и не торцевом сечениях; качество сварных швов | ТП- |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Шаблон И2315; шаблон И2037; шаблон И2032А; лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1984, И2030, И1080; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; штихмас И1841 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | Не менее 1 изделия в смену | Цех |  |
| 116 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие недопустимых дефектов | ТП-, ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Ультразвуковой дефектоскоп; Гаммадефектоскоп,рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) |  | 100 % по заключениям | Цех |  |
| 117 | Термообработка (СП) | Режим термообработки | ТП- |  | Каждая садка | Соответствие требованиям ТП |  | Отчет графический и цифровой | Аппаратно-программный комплекс Simatic S313 |  | Отбраковка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100% по диаграммам и цифровым отчетам | Цех |  |
| 118 | Неразрушающий контроль (УЗК и РГК) после т/о (СП) | 1. Проверка проведения настройки УЗ дефектоскопа. 2. Отсутствие трещин и расслоений основного металла. 3. Отсутствие недопустимых дефектов сварного шва | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2,3 Ультразвуковой дефектоскоп; Гамма-дефектоскоп, рентгеновский аппарат |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключений) |  | 1. Не менее одного раза в смену. 2;3. 100 % по заключениям | Цех |  |
| 119 | Механические испытания для исполнений И1, И2 | 1. Отбор проб и изготовление образцов. 2. Соответствие механических свойств основного металла и сварного шва требованиям НТД: Временное сопротивление. Предел текучести. Ударная вязкость. Относительное удлинение. Испытание на изгиб сварного шва. Твердость Контроль микроструктуры (для И1) | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол испытаний, показатели механических свойств. Журнал регистрации выдачи заключений | 1.Визуально 2.Оборудование испытательного центра. |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  | Лаборант |  | Контролер ОТК (наличие протокола) |  | 1. 100 %. 2. 100 % по протоколам испытаний. 100 % присутствие при испытаниях | 1.ИнЦ 2.ИЦ |  |
| 120 | Коррозионные испытания для исполнения И1 | Определение стойкости к водородному растрескиванию основного металла и металла сварного шва; Определение стойкости к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод «А» основного металла и металла сварного шва; Определение скорости общей коррозии основного металла и металла сварного шва | ТУ |  | При типовых и периодических испытаниях | Соответствие требованиям: ТУ |  | Протокол коррозионных испытаний | Оборудование независимой аккредитованной лаборатории |  | Отбраковка. Повторное проведение испытаний на удвоенном количестве образцов |  |  |  |  |  | 100 % по протоколам испытаний | Независимая аккредитованная лаборатория по испытаниям коррозионных свойств |  |
| 121 | Зачистка (внутренней поверхности) | 1.Качество внутренней поверхности; 2.Глубина поверхностных дефектов; геометрические параметры сварного шва; овальность в торцевом и неторцевом сечениях; непрямолинейность магистрали; диаметры на торцах (через периметр); величина совместного увода кромок (угловатость); наличие и правильность маркировки | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Визуально 2.Лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1294; Глубиномер МИ294; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Толщиномер ультразвуковой; шаблон И2037; штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка И1846; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; шаблон И2257Б Щуп №4 ТУ 2-034-225-87; штихмас И1841 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие. | Цех |  |
| 122 | Механическая обработка (ООП) | Строительная высота; строительная длина; диаметры на торцах; толщина стенки магистрали и ответвления, размеры и углы фасок; отклонения расположения торцов от базовой поверхности; отклонение от плоскостности; шероховатость | ТП- ТУ Рабочий чертеж |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка 500 ГОСТ 427-75; спецштангенциркуль И1080, И1155; линейка 2000 И1846; угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; шаблон И1958; шаблон И1001; угломер тип 4 ГОСТ 5378-88; шаблон И2086; спецугольник И1078; шаблон И722; образцы шероховатости И940 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие. | Цех |  |
| 123 | Цветная дефектоскопия (СП) | Отсутствие несплошностей в зоне шириной до 50 мм от торца | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал регистрации выдачи заключений. Журнал изделия | Проникающие вещества: Очиститель; Пенетрант; Проявитель |  | Отбраковка в изолятор брака. | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 124 | #### Контроль остаточной магнитной индукции (СП) | Величина остаточной магнитной индукции на торце | ТУ ТП- |  | Каждое изделие | Остаточная магнитная индукция не более 2 мТл (20 Гаусс) |  | Журнал регистрации выдачи заключений | Измеритель напряженности магнитного поля |  | Отбраковка. Повторная приемка | Дефектоскопист ЛНК |  |  | Контролер ОТК (наличие заключения) |  | 100% по заключениям | Цех |  |
| 125 | Гидравлические испытания | Пробное давление; герметичность; время выдержки | ТУ |  | При типовых испытаниях | Отсутствие запотевания, течи. Отсутствие падения давления в течение 10 минут |  | Протокол испытаний. Журнал регистрации выдачи заключений | Стенд для проведения гидравлических испытаний. |  | Отбраковка. Повторные испытания по заключению комиссии | Рабочий |  |  | Комиссия |  | 100% по диаграммам испытаний. 100% присутствие при проведении испытаний | Цех |  |
| 126 | Маркирование | Наличие и правильность маркировки | ТП- ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | Глубиномер МИ294 |  | Отбраковка. Повторная приемка | Маркировщик |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждое изделие. | Цех |  |
| 127 | Окончательная сдача | 1.Качество внутренней и наружной поверхности; 2.Глубина поверхностных дефектов; геометрические параметры сварного шва; овальность в торцевом и неторцевом сечениях; непрямолинейность магистрали; диаметры на торцах; величина совместного увода кромок (угловатость); геометрия фасок; наличие и правильность маркировки | ТП ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Журнал операционного контроля | 1.Визуально 2.Лупа ЛП-1-4х ГОСТ 25706-83; спецштангенциркуль И1294; Глубиномер МИ294; Линейка 150 ГОСТ 427-75; Толщиномер ультразвуковой; шаблон И2037; штангенциркуль ШЦ-III-500-1600-0,1 ГОСТ 166-89; линейка И1846; рулетка 5 м с кольцом ГОСТ 7502-98; шаблон И2257Б Щуп №4 ТУ 2-034-225-87; штихмас И1841 угломер тип 4 ГОСТ 5378-88 |  | Отбраковка. Повторная приемка. | Рабочий |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % Каждое изделие. | Цех |  |
| 128 | Оформление паспорта | Заполнение паспорта, проверка полноты сведений и их соответствие требованиям НТД на продукцию, включая требования на материалы | ТУ |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям НТД |  | Подпись и штамп ОТК в паспорте | Визуально |  | Переоформление паспорта. Повторное предъявление |  |  |  | Контролер ОТК |  | 100 % каждый паспорт | ОТК |  |
| 129 | Складирование | Соблюдения правил внутризаводских перемещений тройников и их складирования | ТИ на хранение |  | Каждое изделие | Соответствие требованиям: ТИ на хранение |  | Журнал отгрузки подпись | Визуально |  | Отбраковка. Повторная приемка | Кладовщик Мастер ПРР |  |  | Комиссия 1 раз в квартал |  | Не менее одного раза в смену | Склад готовой продукции |  |
| 130 | Отгрузка | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной. Соблюдение правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления) | ТИ на отгрузку |  | Каждое изделие | Надежность крепления готовых изделий. Наличие сертификата качества и соответствие отгружаемой продукции товарно-транспортной накладной |  | Журнал инспекционной отгрузки | Визуально |  | Отбраковка Повторная приемка | Кладовщик. Мастер ПРР |  |  |  |  | 100% каждое изделие | Отгрузочная площадка |  |
|  | 1. Факт приемки продукции подтверждается подписью уполномоченного инспектора в каждом официальном экземпляре паспорта (сертификате качества), оформляемом предприятием-изготовителем, и печатью Инспекции, подтверждающей прохождения инспекционного контроля продукции. 2. Предприятие-изготовитель отгружает продукцию после прохождения инспекционного контроля только при наличии в паспортах (сертификатах качества), отметок, указанных в п. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и я

1. ООО «ИТ-Сервис» вправе контролировать квалификацию работников предприятия, статус мерительного инструмента и оборудования, используемого при изготовлении заказов АО «РН-Снабжение».

2. ООО «ИТ-Сервис» вправе проводить выборочный контроль изготовления изделий на любом этапе производства, а также исполнение предприятием сроков и объёмов поставок, предусмотренных договором.

Приложение А

Обозначения и сокращения:

| ТП | Комплект документов на технологический процесс изготовления штампосварных тройников. |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество. |
| ИЦ ИнЦ | Испытательный центр. Инструментальный цех |
| ЛНК | Лаборатория по неразрушающему контролю. |
| НТД | Нормативная и техническая документация |
| НК | Неразрушающий контроль |
| ООП | Особо ответственные процессы |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОТК | Отдел по техническому контролю |
| ПРР РГК СДТ | Погрузоразгрузочные работы Радиографический контроль Соединительные детали трубопроводов |
| ТИ | Технологическая инструкция предприятия-изготовителя. |
| ТП | Технологический процесс |
| ТУ | Технические условия |
| УЗК | Ультразвуковой контроль |
| ЦД | Цветная дефектоскопия |