| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИи |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | # ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | # Труба обсадная и муфта к ней |  | ### Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | Диаметром 101,6 - 508 мм, толщиной стенки 5,21 – 22,22 мм | Марка стали: | Страница: | 1 | из | 13 |
|  |  | Требования: | # ТУ №_____ , ГОСТ Р 53366 |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| Изготовление муфт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сертификатных данных на трубную заготовку | Химический состав, Механические и коррозионные свойства, Микроструктура | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| 2 | Разрезка трубной заготовки на муфтовые заготовки | Размер муфтовой заготовки | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Перерез/отбраковка |
| 3 | Нарезание резьбы в муфтовой заготовке. Абразивно-струйная обработка резьбы. Контроль качества резьбы. | Визуальный и инструментальный контроль, отсутствие заусенцев, отсутствие металла, склонного к отслоению или приводящего к образованию задиров при свинчивании. Параметры резьбы. Контроль формы резьбы по слепкам. Отклонение от соосности резьб обоих концов муфты | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая муфта | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Отбраковка |
| 4 | Клеймение и маркировка муфт | Качество маркировки | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая муфта | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Исправление маркировки |
| 5 | Калибровка установки неразрушающего контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | Rс Vс |  | Wс Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Удостоверения Журнал НК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 6 | Неразрушающий контроль муфт | Контроль наружной и внутренней поверхности на отсутствие продольных и поперечных дефектов | QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая муфта | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Ремонт/отбраковка |
| 7 | Нанесение покрытия на муфты | Качество покрытия, внешний вид и толщина покрытия | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая муфта | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Отбраковка |
| 8 | Приемка муфт | Соответствие требованиям заказа | QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая муфта | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Ремонт/ отбраковка |
| Изготовление трубной заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление бесшовной трубной заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка сертификатных данных на заготовку | Химический состав, Эквивалент углерода, Cэ, Макроструктура | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| 2 | Прием и контроль качества заготовки | Маркировка Наружный диаметр. Кривизна. | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал результатов входного контроля | Отбраковка |
| 3 | Раскрой заготовки и задача металла в производство | Длина заготовки по заданию, качество торца и наружной поверхности. | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | 1 раз в 2 часа | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Отбраковка |
| 4 | Нагрев заготовки | Температура заготовок по зонам, на выдаче из печи и температура прошивки Порядок размещения, время нагрева | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая заготовка | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева/ отбраковка |
| 5 | Прокат трубной заготовки | Настроечные параметры станов, осмотр и замена инструмента | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева и настройка станов/ отбраковка, замена инструмента |
| 6 | Калибрование или редуцирование трубной заготовки | Контроль диаметра трубной заготовки | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева/ отбраковка |
| 7 | Охлаждение трубной заготовки | Контроль температуры. Регистрация прокатанных штук по плавкам, разделение плавок. | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева/ отбраковка |
| 8 | Термообработка трубной заготовки | Режим термообработки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Повторная термообработка/ отбраковка |
| 9 | Правка трубной заготовки | Контроль наружного диаметра обрабатываемых трубных заготовок до правки и после правки, контроль прямолинейности поправленных трубных заготовок | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Отбраковка |
| 10 | Резка трубной заготовки | Контроль качества обработанных трубных заготовок | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Перерез/ отбраковка |
| 11 | Отбор проб для проведения механических, коррозионных испытаний и металлографического исследования металла труб | Размер и количество темплетов | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | От одной трубной заготовки каждой партии | Vс |  | Hс Rс Wс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал отбора проб | Повторный отбор проб |
| 12 | Проведение механических, коррозионных испытаний и металлографических исследований | Механические и коррозионные характеристики, микроструктура | QC | ГОСТ 10006, ГОСТ 9454, ГОСТ 9013, ГОСТ 2999, ГОСТ5639, ГОСТ5640, ГОСТ 1778 ТУ____, ГОСТ Р 53366 | От одной трубной заготовки каждой партии | Vс |  | Hс Rс Wс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Протоколы испытаний. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |
| 13 | Калибровка установки неразрушающего контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | Rс Vс |  | Wс Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Удостоверения Журнал НК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 14 | Неразрушающий контроль тела трубной заготовки (УЗК, ВТК) | Контроль с целью выявления продольных и поперечных дефектов | QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал НК | Перепроверка ручным дефектоскопом/ отбраковка |
| 15 | Приемка трубной заготовки | Качество наружной и внутренней поверхностей, Длина, Прямолинейность, Наружный диаметр тела, Наружный диаметр концов, Овальность торцов Толщина стенки Правильность маркировки | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал приемки | Ремонт зачисткой / отбраковка Отбраковка Правка/ отбраковка Отбраковка Отбраковка Правка /отбраковка Отбраковка Исправление маркировки |

| Изготовление электросварной трубной заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сертификатных данных на рулонный прокат | Химический состав, Эквивалент углерода, Cэ, Параметр стойкости против растрескивания при сварке, Pcm, Механические и коррозионные свойства, Металлографиче-ские параметры, Геометрические размеры, 100 % НК, Маркировка (завод-поставщик, марка стали, размер, номер плавки, номер партии, номер рулона, масса рулона) и др. параметры | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| 2 | Прием и контроль качества рулонного проката | Химический состав Механические свойства Металлографиче-ские параметры | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая плавка. От 2-х рулонов каждой плавки. При наличии в плавке одного рулона, отбор проб производить от одного рулона | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал результатов входного контроля | Отбраковка |
| 3 | Задача рулонов в cтан. Размотка рулонов. Правка рулонов. Сварка концов рулонов (при непрерывной подаче рулона) | Ширина и толщина рулона Поплавочная задача рулонов | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Все рулоны | Iв |  | Iв | Технологическая документация завода-изготовителя | Журнал учета металла, задаваемого в производство | Отбраковка рулонов |
| 4 | Формовка трубной заготовки | Периметр трубной заготовки после клети закрытого профиля | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены | Iв |  | Iв | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Провести настройку формовочного стана |
| 5 | Сварка трубной заготовки | Степень обжатия Периметр трубной заготовки после сварочной клети Зазор между свариваемыми кромками Скорость сварки Температура нагрева кромок Сварочная мощность | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены, не менее 2-3 раза за смену Не менее одного раза в смену Периодически Периодически Периодически | Iв Iв Iв Iв Iв |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режимов сварки |
| 6 | Удаление наружного грата | Высота остатка наружного грата | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Не менее двух раз в смену | Vс |  | Iв | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Скорректировать настройку гратоснимателя |
| 7 | Удаление внутреннего грата | Высота остатка внутреннего грата | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Не менее двух раз в смену | Vс |  | Iв | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Скорректировать настройку гратоснимателя |
| 8 | Технологический автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва | Персонал Чувствительность Шов всей трубной заготовки | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале производства Не менее двух раз в смену Каждая трубная заготовка | Vс Vс Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Удостоверения Сменный журнал | Перепроверка ручным УЗД |
| 9 | Локальная термообработка сварного шва | Температура нагрева сварного шва, местоположение индукторов относительно шва | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Iв |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Диаграмма самописца температуры нагрева шва, журнал параметров ЛТО | Отбраковка, корректировка режимов ЛТО |
| 10 | Калибровка и правка трубной заготовки | Наружный диаметр трубной заготовки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | После перевалки, в начале смены | Vс |  | Iв | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Провести настройку валков |
| 11 | Маркировка и клеймение трубной заготовки | Маркировка трубной заготовки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | Iв |  | Iв | Правильность и полнота нанесения маркировки | Сменный рапорт ОТК | Перемаркировка |
| 12 | Разрезка трубной заготовки в линии стана | Длина трубной заготовки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены, после перевалки и периодически не реже трех раз в смену | Iв |  | Iв | В соответствии с требованиями заказчика | Сменный рапорт ОТК | Провести настройку пилы |
| 13 | Удаление внутреннего грата на отдельностоящем гратоснимателе (при отсутствии оборудования - отбраковка) | Высота остатка внутреннего грата | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка с остатками внутреннего грата более допустимого | Vс |  | Iв | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Скорректировать настройку гратоснимателя |
| 14 | Отбор проб для проведения механических, коррозионных испытаний и металлографического исследования основного металла и металла сварного шва труб, испытания на сплющивание | Размер и количество темплетов | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | От одной трубной заготовки каждой партии | Vс |  | H Rс Wс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал отбора проб | Повторный отбор проб |
| 15 | Проведение механических, коррозионных испытаний и металлографических исследований, испытаний на сплющивание | Механические и коррозионные характеристики, микроструктура основного металла и сварного соединения труб. Отсутствие трещин и надрывов на образцах после сплющивания | QC | ГОСТ 10006, ГОСТ 9454, ГОСТ 9013, ГОСТ 2999, ГОСТ5639, ГОСТ5640, ГОСТ 1778, ГОСТ 8695, ТУ____, ГОСТ Р 53366 | От одной трубной заготовки каждой партии | Vс |  | Hс Rс Wс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Протоколы испытаний. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний. При выявлении неметаллических включений в линии сплавления сварного шва партия исключается из объема заказа |
| 16 | Калибровка установки неразрушающего контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | Rс Vс |  | Wс Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Удостоверения Журнал НК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 17 | Неразрушающий контроль основного металла и сварного шва трубной заготовки (УЗК, ВТК) | Контроль с целью выявления продольных и поперечных дефектов | QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал НК | Перепроверка ручным дефектоскопом/ отбраковка |
| 18 | Приемка трубной заготовки | Качество наружной и внутренней поверхностей, Длина, Прямолинейность, Наружный диаметр тела, Наружный диаметр концов, Овальность торцов Толщина стенки Высота остатка наружного грата Высота остатка внутреннего грата Смещение кромок Правильность маркировки | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Журнал приемки | Ремонт зачисткой / отбраковка Отбраковка Правка/ отбраковка Отбраковка Отбраковка Правка /отбраковка Отбраковка Зачистка / отбраковка Исправление на отдельностоящем гратоснимателе/отбраковка Отбраковка Исправление маркировки |
| Отделка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль качества трубной и муфтовой заготовок, задаваемых в производство | Химический состав, Механические и коррозионные свойства, Металлографиче-ские параметры, Геометрические размеры, 100 % НК, Маркировка и др. параметры | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Все заготовки Все документы на продукцию | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Отбраковка |
| 2 | Контроль оправкой (шаблонирование) | Внутренний диаметр и общая изогнутость трубной заготовки по всей длине | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая трубная заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Отбраковка |
| 3 | Нарезание резьбы на трубной заготовке. Абразивно-струйная обработка резьбы. Контроль качества резьбы | Визуальный и инструментальный контроль, отсутствие заусенцев, отсутствие металла, склонного к отслоению или приводящего к образованию задиров при свинчивании. Параметры резьбы. Контроль формы резьбы по слепкам. | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Ремонт/ отбраковка |
| 4 | Калибровка установки неразрушающего контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | Rс Vс |  | Wс Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Удостоверения Журнал НК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 5 | Неразрушающий контроль концов труб (МПК, УЗК) | Контроль наружной и внутренней поверхности на отсутствие продольных и поперечных дефектов | QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Ремонт/отбраковка |
| 6 | Нанесение резьбовой смазки | Отсутствие влаги или остатков смазочно-охлаждающей жидкости на резьбе, Равномерность нанесения резьбовой смазки. | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Iв |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Повторное нанесение смазки |
| 7 | Свинчивание труб с муфтами | Параметры свинченных соединений | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Повторное свинчивание или обрезка концов, повторная нарезка и свинчивание |
| 8 | Гидроиспытание труб с муфтами | Испытательное давление Время выдержки | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Iв |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Диаграмма самописца | Отбраковка |
| 9 | Контроль внутреннего диаметра трубы и натяга резьбы на муфте | Внутренний диаметр на длине не менее 0,8м, Натяги по резьбовым калибрам | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Iв |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Диаграмма самописца | Ремонт/ отбраковка |
| 10 | Измерение длины труб, взвешивание | Длина труб Масса труб | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Повторное измерение длины и массы труб |
| 11 | Маркировка труб | Месторасположение, содержание, высота знаков | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Перемаркировка |
| 12 | Навертка предохранительных деталей с нанесением смазки на резьбу труб и муфт | Отсутствие влаги или остатков смазочно-охлаждающей жидкости на резьбе, Равномерность нанесения резьбовой смазки. | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Повторная навертка |
| 13 | Нанесение защитного консервационного покрытия (при наличии требований в заказе) | Качество нанесения покрытия | PR | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Повторное нанесение покрытия или ремонтное подкрашивание |
| 14 | Окончательная приемка труб Формирование пакетов труб Крепление бирок | Качество наружной и внутренней поверхности Контроль размеров (наружный диаметр, толщина стенки, длина, масса, прямолинейность) Правильность маркировки Правильность расположения труб в пакете Соответствие требованиям заказу | PR QC | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Каждая труба | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, ГОСТ Р 53366 | Технологический журнал | Исправление несоответствий/ отбраковка |
| 15 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все пакеты | Iв |  | Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 16 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая партия отгруженных труб | Iв |  | Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 17 | Отгрузка труб | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | Iв |  | Wс Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |