| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИи |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | # ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | # Труба с наружным антикоррозионным покрытием |  | ### Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: |  | Марка стали: | Страница: | 1 | из | 16 |
|  |  | Требования: | # ТУ №_____ , |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| Двух- и трехслойное полимерное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль материалов: Грунтовка (праймер) (в случае трехслойного покрытия); Термоплавкий полимерный подслой (адгезив) Полимерный материал; Дробь | Маркировка, сертификат, целостность упаковки. Соответствие показателей качества материалов сертификатным данным | PR QC | ТУ____, | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| 2 | Входной контроль труб | Маркировка сертификат Диаметр Толщина стенки Длина Овальность концов Состояние поверхности и торцов труб | PR QC | ТУ____, | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал сертификатных данных | Очистка трубы/ Отбраковка |
| 3 | Нагрев труб перед дробеметной обработкой | Температура поверхности трубы Влажность окружающего воздуха Точка росы | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный нагрев Настройка оборудования |
| 4 | Дробеметная обработка | Внешний вид Степень очистки поверхности Качество наружной поверхности, отсутствие дефектов поверхности Время до операции нанесения покрытия Шероховатость поверхности Степень запыленности и класс частиц Содержание солей на поверхности труб | PR | ТУ____, | Каждая труба 2 раза в смену 1 раз в смену и на каждой партии труб | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Отбраковка |
| 5 | Хроматирование (фосфатирование) наружной поверхности труб (при необходимости) | Температура нагрева перед хроматированием Плотность рабочего раствора Сплошность слоя | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторное нанесение Корректировка раствора |
| 6 | Нагрев трубы перед нанесением покрытия | Температура поверхности трубы | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный нагрев Корректировка режимов нагрева |
| 7 | Нанесение покрытия | Толщина слоя грунтовки (в случае трехслойного покрытия) Толщина адгезионного слоя Толщина слоя полимерного мате-риала Общая толщина покрытия Равномерность нанесения каждого слоя (отсутствие пропусков) | PR | ТУ____, | В начале производства на тестовой трубе Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Ремонт покрытия Корректировка настроек установки/ Снятие покрытия и повторное нанесение покрытия |
| 8 | Охлаждение труб с покрытием | Температура поверхности трубы с покрытием после охлаждения | PR | ТУ____, | 2 раза в смену | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Настройка оборудования |
| 9 | Зачистка концов труб от покрытия | Длина неизолированных концов труб | PR | ТУ____, | В начале производства и при перенастройке оборудования | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Настройка оборудования |
| 10 | Приемо-сдаточные испытания | Внешний вид Длина неизолированных концов труб Угол скоса покрытия к поверхности трубы Толщина покрытия Диэлектрическая сплошность, отсутствие пробоя при электр. напряжении Адгезия покрытия к стали при температуре (20+/-5)°С Прочность при ударе покрытия при температуре (20±5)°С | QC | ТУ____, | Каждая труба 2 трубы от партии | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал приема | Ремонт/ Проведение повторных испытаний/ Отбраковка |
| 11 | Периодические испытания покрытий | Внешний вид Толщина покрытия Прочность, относительное удлинение при разрыве при заданных температурах Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100°С в течение 1000 ч Стойкость к растрескиванию при температуре 50°С Стойкость к воздействию УФ радиации в потоке 600 кВт·ч/м при температуре 50°С Прочность при ударе при заданных температурах Адгезия к стали при заданных температурах Адгезия к стали после выдержки в воде в течение 1000 ч, при заданных температурах Грибостойкость | QC | ТУ____, | При изменении марок изоляционных материалов, при изменении параметров технологического процесса, но не реже одного раза в 12 месяцев | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал Заключение по результатам периодических испытаний | Повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторных несоответствиях – остановка техпроцесса до выяснения и устранения причин несоответствий. |
| 11 | Периодические испытания покрытий (продолжение) | Площадь отслаивания покрытия при поляризации при заданных температурах Переходное сопротивление покрытия в 3%-ном растворе NaCl Диэлектрическая сплошность, Сопротивление пенетрации (вдавливанию) при заданных температурах Устойчивость покрытия к термоциклированию, количество циклов без отслаивания и растрескивания покрытия при заданных температурах | QC | ТУ____, | При изменении марок изоляционных материалов, при изменении параметров технологического процесса, но не реже одного раза в 12 месяцев | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал Заключение по результатам периодических испытаний | Повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторных несоответствиях – остановка техпроцесса до выяснения и устранения причин несоответствий. |
| 12 | Ремонт покрытия (при необходимости) | Размеры и количество дефектов Диэлектрическая сплошность Толщина покрытия в месте ремонта | PR | ТУ____, | Каждая труба с дефектами | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный ремонт / Удаление покрытия и повторное нанесение |
| 13 | Маркировка труб | Содержание маркировки Расположение маркировки | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Исправление маркировки |
| 14 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все трубы | Iв |  | Iв | ТУ____, | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 15 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, | Каждая партия отгруженных труб | Iв |  | Rс | ТУ____, | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 16 | Отгрузка | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | Iв |  | Wс Iв | ТУ____, | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |

| Эпоксидное порошковое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль материалов: Грунтовка (праймер) (в случае двухслойного покрытия); Эпоксидный порошок Дробь | Маркировка, сертификат, целостность упаковки. Соответствие показателей качества материалов сертификатным данным | PR QC | ТУ____, | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| 2 | Входной контроль труб | Маркировка сертификат Диаметр Толщина стенки Длина Овальность концов Состояние поверхности и торцов труб | PR QC | ТУ____, | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал сертификатных данных | Очистка трубы/ Отбраковка |
| 3 | Нагрев труб перед дробеметной обработкой | Температура поверхности трубы Влажность окружающего воздуха Точка росы | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный нагрев Настройка оборудования |
| 4 | Дробеметная обработка | Внешний вид Степень очистки поверхности Качество наружной поверхности, отсутствие дефектов поверхности Время до операции нанесения покрытия Шероховатость поверхности Степень запыленности и класс частиц Содержание солей на поверхности труб | PR | ТУ____, | Каждая труба 2 раза в смену 1 раз в смену и на каждой партии труб | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Отбраковка |
| 5 | Хроматирование (фосфатирование) наружной поверхности труб (при необходимости) | Температура нагрева перед хроматированием Плотность рабочего раствора Сплошность слоя | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторное нанесение Корректировка раствора |
| 6 | Нагрев трубы перед нанесением эпоксидного покрытия | Температура поверхности трубы | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный нагрев Корректировка режимов нагрева |
| 7 | Нанесение эпоксидного покрытия | Толщина слоя грунтовки (праймера)(в случае двухслойного покрытия) Толщина покрытия Равномерность нанесения каждого слоя (отсутствие пропусков) | PR | ТУ____, | В начале производства на тестовой трубе далее 1 раз в час на одной трубе Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Отбраковка Корректировка настроек установки |
| 8 | Приемо-сдаточные испытания | Внешний вид Длина неизолированных концов труб Толщина покрытия Диэлектрическая сплошность Прочность покрытия при ударе при температуре (20+/-5)°С Адгезия покрытия к стали методом Х-образного надреза при температуре (23±5)°С Степень отверждения | QC | ТУ____, | Каждая труба 2 трубы от партии В начале производ-ства | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал приема | Ремонт/ Проведение повторных испытаний/ Отбраковка |
| 9 | Маркировка труб | Содержание маркировки Расположение маркировки | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Исправление маркировки |
| 10 | Периодические испытания покрытий | Внешний вид Толщина покрытия Относительное удлинение при разрыве, при температуре 20°С Прочность при ударе при заданных температурах Адгезия к стали при заданных температурах Адгезия к стали после выдержки в воде в течение 1000 ч, при заданных температурах Грибостойкость Площадь отслаивания покрытия при после выдержки в течении 30 суток в 3%-ном растворе NaCl Переходное сопротивление покрытия в 3%-ном растворе NaCl Диэлектрическая сплошность, Сопротивление пенетрации (вдавливанию) при заданных температурах | QC | ТУ____, | При изменении марок изоляционных материалов, при изменении параметров технологического процесса, но не реже одного раза в 12 месяцев | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал Заключение по результатам периодических испытаний | Повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторных несоответствиях – остановка техпроцесса до выяснения и устранения причин несоответствий. |
| 10 | Периодические испытания покрытий (продолжение) | Степень отверждения покрытия Устойчивость покрытия к термоциклированию, количество циклов без отслаивания и растрескивания покрытия при заданных температурах | QC | ТУ____, | При изменении марок изоляционных материалов, при изменении параметров технологического процесса, но не реже одного раза в 12 месяцев | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал Заключение по результатам периодических испытаний | Повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторных несоответствиях – остановка техпроцесса до выяснения и устранения причин несоответствий. |
| 11 | Ремонт покрытия (при необходимости) | Размеры и количество дефектов Диэлектрическая сплошность Толщина покрытия в месте ремонта | PR | ТУ____, 2 | Каждая труба с дефектами | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный ремонт / Удаление покрытия и повторное нанесение |
| 12 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все трубы | Iв |  | Iв | ТУ____, | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 13 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, | Каждая партия отгруженных труб | Iв |  | Rс | ТУ____, | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 14 | Отгрузка | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | Iв |  | Wс Iв | ТУ____, | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |

| Жидкое лакокрасочное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль материалов: Грунтовка (праймер) (в случае двухслойного покрытия); Лакокрасочные материалы Дробь | Маркировка, сертификат, целостность упаковки. Соответствие показателей качества материалов сертификатным данным | PR QC | ТУ____, | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| 2 | Входной контроль труб | Маркировка сертификат Диаметр Толщина стенки Длина Овальность концов Состояние поверхности и торцов труб | PR QC | ТУ____, | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал сертификатных данных | Очистка трубы/ Отбраковка |
| 3 | Нагрев труб перед дробеметной обработкой | Температура поверхности трубы Влажность окружающего воздуха Точка росы | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный нагрев Настройка оборудования |
| 4 | Дробеметная обработка | Внешний вид Степень очистки поверхности Качество наружной поверхности, отсутствие дефектов поверхности Шероховатость поверхности Степень запыленности и класс частиц Содержание солей на поверхности труб | PR | ТУ____, | Каждая труба 2 раза в смену 1 раз в смену и на каждой партии труб | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Отбраковка |
| 5 | Нагрев трубы перед нанесением покрытия | Температура поверхности трубы | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный нагрев Корректировка режимов нагрева |
| 6 | Нанесение лакокрасочного покрытия | Толщина слоя грунтовки (праймера) (в случае двухслойного покрытия); Толщина покрытия Равномерность нанесения каждого слоя (отсутствие пропусков) | PR | ТУ____, | В начале производства на тестовой трубе далее 1 раз в час на одной трубе Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Отбраковка Корректировка настроек установки |
| 7 | Сушка покрытия | Состояние покрытия | PR | ТУ____, | В начале производства на тестовой трубе далее 1 раз в час на одной трубе | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Отбраковка Корректировка настроек установки |
| 8 | Приемо-сдаточные испытания | Внешний вид Длина неизолированных концов труб Толщина покрытия Диэлектрическая сплошность Прочность покрытия при ударе при температуре (20+/-5)°С Адгезия покрытия к стали методом Х-образного надреза при температуре (23±5)°С Отсутствие пор на срезе покрытия под углом 45° на границе между металлом и покрытием (для полиуретановых покрытий) Степень отверждения | QC | ТУ____, | Каждая труба 2 трубы от партии В начале производства | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Журнал приема | Ремонт/ Проведение повторных испытаний/ Отбраковка |
| 9 | Маркировка труб | Содержание маркировки Расположение маркировки | PR | ТУ____, | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Исправление маркировки |
| 10 | Периодические испытания покрытий | Внешний вид Толщина покрытия Относительное удлинение при разрыве, при температуре 20°С Прочность при ударе при заданных температурах Адгезия к стали при заданных температурах Адгезия к стали после выдержки в воде в течение 1000 ч, при заданных температурах Грибостойкость Площадь отслаивания покрытия при после выдержки в течении 30 суток в 3%-ном растворе NaCl Переходное сопротивление покрытия в 3%-ном растворе NaCl Диэлектрическая сплошность, Сопротивление пенетрации (вдавливанию) при заданных температурах | QC | ТУ____, | При изменении марок изоляционных материалов, при изменении параметров технологического процесса, но не реже одного раза в 12 месяцев | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал Заключение по результатам периодических испытаний | Повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторных несоответствиях – остановка техпроцесса до выяснения и устранения причин несоответствий. |
| 10 | Периодические испытания покрытий (продолжение) | Степень отверждения покрытия Устойчивость покрытия к термоциклированию, количество циклов без отслаивания и растрескивания покрытия при заданных температурах Отсутствие пор на срезе покрытия под углом 45° на границе между металлом и покрытием (для полиуретановых покрытий) | QC | ТУ____, | При изменении марок изоляционных материалов, при изменении параметров технологического процесса, но не реже одного раза в 12 месяцев | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал Заключение по результатам периодических испытаний | Повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов. При повторных несоответствиях – остановка техпроцесса до выяснения и устранения причин несоответствий. |
| 11 | Ремонт покрытия (при необходимости) | Размеры и количество дефектов Диэлектрическая сплошность Толщина покрытия в месте ремонта | PR | ТУ____, | Каждая труба с дефектами | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, | Технологический журнал | Повторный ремонт / Удаление покрытия и повторное нанесение |
| 12 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все трубы | Iв |  | Iв | ТУ____, П1 | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 13 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, | Каждая партия отгруженных труб | Iв |  | Rс | ТУ____, | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 14 | Отгрузка | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | Iв |  | Wс Iв | ТУ____, | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |