| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИи |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | # ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | # Труба стальная бесшовная горячедеформированная нефтегазопроводная и общего назначения |  | ### Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | Диаметром 57 - 426 мм, толщиной стенки 4-28 мм | Марка стали: | Страница: | 1 | из | 5 |
|  |  | Требования: | # ТУ №_____ , МУК №П1 05 М-0132 |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Проверка сертификатных данных на заготовку | Химический состав, Эквивалент углерода, Cэ, Макроструктура | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все сертификаты | Rс Нс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал сертификатных данных | Отбраковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прием и контроль качества заготовки | Маркировка Наружный диаметр. Кривизна. | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая заготовка | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов входного контроля | Отбраковка |
| 3 | Раскрой заготовки и задача металла в производство. | Длина заготовки по заданию, качество торца и наружной поверхности. | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | 1 раз в 2 часа | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Отбраковка |
| 4 | Нагрев заготовки | Температура заготовок по зонам, на выдаче из печи и температура прошивки Порядок размещения, время нагрева | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая заготовка | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева/ отбраковка |
| 5 | Прокат труб. | Настроечные параметры станов, осмотр и замена инструмента | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева и настройка станов/ отбраковка, замена инструмента |
| 6 | Калибрование или редуцирование труб. | Контроль диаметра трубы. | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева/ отбраковка |
| 7 | Охлаждение труб | Контроль температуры. Регистрация прокатанных штук по плавкам, разделение плавок. | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режима нагрева/ отбраковка |
| 8 | Термообработка труб | Режим термообработки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Повторная термообработка/ отбраковка |
| 9 | Правка труб | Контроль наружного диаметра обрабатываемых труб до правки и после правки, контроль прямолинейности поправленных труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Отбраковка |
| 10 | Резка труб | Контроль качества обработанных труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Перерез/ отбраковка |
| 11 | Отбор проб для проведения механических, коррозионных испытаний и металлографического исследования металла труб | Размер и количество темплетов | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | От двух труб каждой партии | Vс |  | Hс Rс Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отбора проб | Повторный отбор проб |
| 12 | Проведение механических, коррозионных испытаний и металлографических исследований | Механические характеристики, микроструктура, стойкость к водородному растрескиванию, стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод А, метод Д, стойкость к общей коррозии | QC | ГОСТ 10006, ГОСТ 9454, ГОСТ 9013, ГОСТ 2999, ГОСТ5639, ГОСТ5640, ГОСТ 1778 ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | От двух труб каждой партии | Vс |  | Hс Rс Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |
| 13 | Калибровка установки неразрушающего контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | Rс Vс |  | Wс Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Удостоверения Журнал УЗК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 14 | Неразрушающий контроль тела труб (УЗК, ВТК) | Контроль с целью выявления продольных и поперечных дефектов | QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал УЗК | Перепроверка ручным дефектоскопом/ отбраковка |
| 15 | Механическая обработка торцов | Угол скоса фаски Притупление Перпендикулярность концов труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | На первых трубах после переналадки станка или замены резцедержателя, не реже одного раза в смену при установившемся процессе работы | Iв |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов контроля | Повторная обработка торцев |
| 16 | Неразрушающий контроль концов труб (МПК, УЗК) | Контроль с целью выявления продольных и поперечных дефектов | QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал УЗК | Перерез |
| 17 | Гидроиспытание труб | Испытательное давление Время выдержки | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Все трубы | Iв |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Диаграмма самописца | Отбраковка |
| 18 | Окончательная приемка труб | Качество наружной и внутренней поверхностей труб, Длина труб, Прямолинейность, Наружный диаметр тела труб, Наружный диаметр концов труб, Овальность торцов труб | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал приемки | Ремонт зачисткой / отбраковка Отбраковка Правка/ отбраковка Отбраковка Отбраковка Правка /отбраковка |
| 19 | Окончательная приемка труб (продолжение) | Размеры фаски - угол скоса - притупление Перпендикулярность концов труб Толщина стенки Остаточная намагниченность Правильность маркировки | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы | Vс |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал приемки | Повторная торцовка Повторная торцовка Отбраковка Размагничивание/отбраковка Исправление маркировки |
| 20 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все трубы | Iв |  | Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 21 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая партия отгруженных труб | Rс |  | Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 22 | Отгрузка труб | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | Iс |  | Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |