| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИи |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | # ПАО «НК «Роснефть» | Продукция: | # Труба нефтегазопроводная и общего назначения, изготовленная дуговой сваркой под флюсом |  | ### Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | диаметром от 530 мм и выше, толщиной стенки 8-30 мм | Марка стали: | Страница: | 1 | из | 9 |
|  |  | Требования: | # ТУ №_____ , МУК №П1 05 М-0132 |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Складирование листового проката |  | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждый лист | I |  | I | Складирование отдельно на высоту не более 4,0 м | Журнал склада листов | Складирование в соответствии с требованиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверка качества листового проката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка сертификатных данных на листовой прокат | Химический состав, Эквивалент углерода, Cэ, Параметр стойкости против растрескивания при сварке, Pcm, Механические свойства, Металлографические параметры, Геометрические размеры, 100 % УЗК и др. параметры | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все сертификаты | R Н |  | R/С | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал сертификатных данных | Допускается задача в производство при проверке фактического качества / отбраковка |
| 2.2 | Отбор проб, определение химического состава, механических свойств и металлографических параметров листового проката | Химический состав Механические свойства Металлографические параметры | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая плавка. От 2-х листов каждой плавки. При наличии в плавке одного листа, отбор проб производить от одного листа | V |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов входного контроля. Протокол результатов химического анализа, механических свойств и металлографического исследования | Повторные испытания по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний. При наличии в плавке не более трех листов отбор проб для проведения повторных испытаний допускается производить от тех же листов, от которых были отобраны пробы для первичных испытаний |

| 3 | Подача листа в производство и маркировка | Маркировка Визуальный контроль качества поверхности | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждый лист | I |  | I | Технологическая документация завода-изготовителя | Журнал учета металла, задаваемого в производство | Производится исправление номеров. При выявлении дефектов листы от задачи отклоняются. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Приварка технологических планок | Качество сварки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждый лист | I |  | I |  | Технологический журнал | Повторная приварка планок /отбраковка |
| 5 | Фрезерование продольных кромок трубных заготовок | Форма и размеры фасок | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | I |  | I | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Повторная обработка кромки./отбраковка |
| 6 | Подгибка продольных кромок трубной заготовки | Профиль подгибки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | I I I I I |  | I R | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Исправление несоответствий/отбраковка |
| 7 | Формовка трубной заготовки | Зазор между кромками, овальность заготовки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | V |  | I | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Исправление несоответствий/отбраковка |
| 8 | Сборка и сварка трубной заготовки | Сила тока, напряжение, скорость сварки, диаметр сварочной проволоки и марка сварочной проволоки | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | V |  | I | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Исправление дефектов сварки/отбраковка |
| 9 | Контроль и ремонт технологического шва | Визуальный контроль и ремонт дефектов технологического шва | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | V |  | I R | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Отбраковка |
| 13 | Сварка внутреннего шва | Сила тока, напряжение, скорость сварки, диаметр сварочной проволоки, марка сварочной проволоки и флюса | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | I |  | I R | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Исправление дефектов сварки/отбраковка |
| 14 | Сварка наружного шва | Сила тока, напряжение, скорость сварки, диаметр сварочной проволоки, марка сварочной проволоки и флюса | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая трубная заготовка | V |  | I | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Исправление дефектов сварки/отбраковка |
|  | Промежуточный контроль сварных швов (ВИК/АУЗК/РУЗК/РТК) | Отсутствие недопустимых дефектов | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая труба |  |  |  | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Исправление дефектов/отбраковка |
| 17 | Ремонт дефектов сварного шва | Дефекты сварного шва, Участки швов с отметками АУЗК о наличии дефектов, подтвержденными РУЗК и подтвержденными или необнаруженными РТК, Технология и процедура ремонта | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая дефектная труба | V |  | I | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Отбраковка |
|  | Экспандирование труб | Периметр, наружный диаметр, овальность трубы, коэффициент экспандирования | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба Не менее 3-х раз в смену | V |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Устранение несоответствий/отбраковка |
|  | Гидроиспытание труб | Испытательное давление Время выдержки | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Все трубы | I |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Диаграмма самописца | Отбраковка |
| 20 | Отбор проб для проведения механических, коррозионных испытаний и металлографического исследования основного металла и металла сварного шва труб | Размер и количество темплетов | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | От двух труб каждой партии | V |  | H R W | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отбора проб | Повторный отбор проб |
| 23 | Механические испытания труб, Испытание на загиб труб | Механические характеристики основного металла и сварного соединения труб Отсутствие трещин и надрывов | QC PR | ГОСТ 1497, ГОСТ 6996, ГОСТ 10006, ГОСТ 9454 ГОСТ 9013, ГОСТ 2999 | От двух труб каждой партии | V |  | I R W | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |
| 24 | Металлографические исследования труб | Микроструктура основного металла и сварного соединения труб | QC PR | ГОСТ5639, ГОСТ5640, ГОСТ 1778 | От двух труб каждой партии | V |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний При выявлении неметаллических включений в линии сплавления сварного шва после повторного испытания партия труб исключается из объема заказа |
|  | Коррозионные испытания труб (при наличии требований в заказе) | Стойкость к водородному растрескиванию, Стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод А, метод Д, стойкость к общей коррозии | QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Согласно ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | V |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |
| 25 | Механическая обработка торцов | Угол скоса фаски Притупление Перпендикулярность концов труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | На первых трубах после переналадки станка или замены резцедержателя, не реже одного раза в смену при установившемся процессе работы | I |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов контроля | Повторная обработка торцев |
| 26 | Неразрушающий контроль основного металла и сварного соединения труб (УЗК, РТК, МПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка установки автоматизированного ультразвукового контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | R V |  | W R | Уровень I или II Паз шириной 1,0 мм, длиной 50 мм, глубиной (10%t)  15% | Удостоверения Журнал УЗК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 27 | Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва | Шов всей трубы | QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы | V |  | I | Отсутствие недопустимых дефектов | Журнал УЗК | Перепроверка ручным УЗД |
| 29 | Окончательная приемка труб | Дефекты наружной поверхности труб Длина труб Прямолинейность Наружный диаметр тела труб Наружный диаметр концов труб Овальность торцов труб Высота остатка наружного грата Высота остатка внутреннего грата на расстоянии до 200 мм от торца | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы Все трубы В начале смены и далее каждая 20-я труба В начале смены и далее каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба | V V V V V V V V |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал приемки | Ремонт зачисткой / отбраковка Отбраковка Правка на трубоправильной машине / отбраковка Отбраковка Отбраковка Правка на трубоправильной машине / отбраковка Зачистка / отбраковка Исправление на отдельностоящем гратоснимателе/отбраковка |

| 29 | Окончательная приемка труб (продолжение) | Размеры фаски - угол скоса - притупление Перпендикулярность концов труб Смещение кромок Толщина стенки Остаточная намагниченность Правильность маркировки | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждые 4 часа Все трубы | V V V V V V |  | I R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал приемки | Повторная торцовка Повторная торцовка Отбраковка Отбраковка Размагничивание/отбраковка Исправление маркировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все трубы | I |  | I | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 31 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая партия отгруженных труб | I |  | R | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 32 | Отгрузка труб | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | I |  | W | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |