| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИи |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | # ПАО «НК « Роснефть» | Продукция: | # Труба нефтегазопроводная и общего назначения, сваренная током высокой частоты |  | ### Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | диаметром от 57мм и выше | Марка стали: | Страница: | 1 | из | 9 |
|  |  | Требования: | # ТУ №_____ , МУК №П1 05 М-0132 |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Складирование рулонного проката |  | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все рулоны | I |  | Iв | ГОСТ 10692 | Журнал склада рулонов | Складирование в соответствии с требованиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверка качества рулонного проката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка сертификатных данных на рулонный прокат | Химический состав, Эквивалент углерода, Cэ, Параметр стойкости против растрескивания при сварке, Pcm, Механические свойства, Металлографиче-ские параметры, Геометрические размеры, 100 % УЗК и др. параметры | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все сертификаты | R Н |  | Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал сертификатных данных | Допускается задача в производство при проверке фактического качества / отбраковка |
| 2.2 | Отбор проб, определение химического состава, механических свойств и металлографических параметров рулонного проката | Химический состав Механические свойства Металлографические параметры | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая плавка. От 2-х рулонов каждой плавки. При наличии в плавке одного рулона, отбор проб производить от одного рулона | V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов входного контроля. Протокол результатов химического анализа, механических свойств и металлографического исследования | Повторные испытания по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний. При наличии в плавке не более трех рулонов отбор проб для проведения повторных испытаний допускается производить от тех же рулонов, от которых были отобраны пробы для первичных испытаний |

| 2.3 | Контроль рулонов | Ширина Толщина Маркировка (завод-поставщик, марка стали, размер, номер плавки, номер партии, номер рулона, масса рулона) | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Все рулоны Выборочно не менее двух раз в смену | V V I |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Журнал учета металла, задаваемого в производство | Отбраковываются и маркируются краской по виду дефектов Задается в производство после установления марки стали, химического состава и механических свойств по результатам входного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача рулонов в cтан. Размотка рулонов. Правка рулонов. Сварка концов рулонов (при непрерывной подаче рулона) | Поплавочная задача рулонов, без рулонов-разведчиков | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Все рулоны | I |  | Iв | Технологическая документация завода-изготовителя | Журнал учета металла, задаваемого в производство | Отбраковка рулонов |
| 4 | Обрезка боковых кромок рулонов | Ширина полосы | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены и при настройке ножниц | V |  | Iв | На кромках не должно быть заусенцев | Технологический журнал | Провести настройку дисковых ножниц |
| 5 | Формовка трубной заготовки | Периметр трубной заготовки после клети закрытого профиля | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены | I |  | Iв | Технологическая документация завода-изготовителя |  | Провести настройку формовочного стана |
| 6 | Сварка труб | Степень обжатия Периметр трубной заготовки после сварочной клети Зазор между свариваемыми кромками Скорость сварки Температура нагрева кромок Сварочная мощность | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены, не менее 2-3 раза за смену Не менее одного раза в смену Периодически Периодически Периодически | I I I I I |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Корректировка режимов сварки |
| 7 | Удаление наружного грата | Высота остатка наружного грата | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Не менее двух раз в смену | V |  | Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Скорректировать настройку гратоснимателя |
| 8 | Удаление внутреннего грата | Высота остатка внутреннего грата | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Не менее двух раз в смену | V |  | Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Скорректировать настройку гратоснимателя |
| 9 | Технологический автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва | Персонал Чувствительность Шов всей трубы | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале производства Не менее двух раз в смену Все трубы | V V V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Удостоверения Сменный журнал | Перепроверка ручным УЗД |
| 10 | Локальная термообработка сварного шва | Температура нагрева сварного шва, местоположение индукторов относительно шва | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Все трубы | I |  | Iв Rс | Технологическая документация завода-изготовителя | Диаграмма самописца температуры нагрева шва, журнал параметров ЛТО | Отбраковка, корректировка режимов ЛТО |
| 11 | Калибровка и правка труб | Наружный диаметр труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | После перевалки, в начале смены | V |  | Iв | Технологическая документация завода-изготовителя | Технологический журнал | Провести настройку валков |
| 12 | Маркировка и клеймение труб | Маркировка труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Все трубы | I |  | Iв | Правильность и полнота нанесения маркировки | Сменный рапорт ОТК | Перемаркировка |
| 13 | Разрезка труб в линии стана | Длина труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены, после перевалки и периодически не реже трех раз в смену | I |  | Iв | В соответствии с требованиями заказчика | Сменный рапорт ОТК | Провести настройку пилы |
| 14 | Удаление внутреннего грата на отдельностоящем гратоснимателе (при отсутствии оборудования - отбраковка) | Высота остатка внутреннего грата | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Каждая труба с остатками внутреннего грата более 0,5 мм | V |  | Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Скорректировать настройку гратоснимателя |
| 15 | Отбор проб и проведение технологического испытания сварного соединения на статический изгиб | Качество сварки шва | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | Не менее четырех раз в смену | V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Технологический журнал | Скорректировать процесс сварки |
| 16 | Отбор проб для проведения механических, коррозионных испытаний и металлографического исследования основного металла и металла сварного шва труб | Размер и количество темплетов |  | Технологическая документация завода-изготовителя | От двух труб каждой партии | V |  | H Rс Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отбора проб | Повторный отбор проб |
| 17 | Испытание на сплющивание труб | Отсутствие трещин и надрывов | PR QC | ГОСТ 8695 | От двух труб каждой партии | V |  | H Rс Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов испытания, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенном количестве образцов |
| 18 | Испытание на загиб труб | Отсутствие трещин и надрывов | PR QC | ГОСТ 6996 | От двух труб каждой партии | V |  | H Rс Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов испытания Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенном количестве образцов |
| 19 | Механические испытания труб | Механические характеристики основного металла и сварного соединения труб | QC PR | ГОСТ 1497, ГОСТ 6996, ГОСТ 10006, ГОСТ 9454 ГОСТ 9013, ГОСТ 2999 | От двух труб каждой партии | V |  | Iв Rс Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |
| 20 | Металлографические исследования труб | Микроструктура основного металла и сварного соединения труб | QC PR | ГОСТ5639, ГОСТ5640, ГОСТ 1778 | От двух труб каждой партии | V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний При выявлении неметаллических включений в линии сплавления сварного шва после повторного испытания партия труб исключается из объема заказа |
| 21 | Коррозионные испытания труб (при наличии требований в заказе) | Стойкость к водородному растрескиванию, Стойкость к сульфидному коррозионному растрескиванию под напряжением, метод А, метод Д, стойкость к общей коррозии | QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Согласно ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Протоколы испытаний, сертификат. Все образцы после проведения испытаний должны быть предъявлены инспекции | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |
| 22 | Механическая обработка торцов | Угол скоса фаски Притупление Перпендикулярность концов труб | PR | Технологическая документация завода-изготовителя | На первых трубах после переналадки станка или замены резцедержателя, не реже одного раза в смену при установившемся процессе работы | I |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал результатов контроля | Повторная обработка торцев |
| 23 | Гидроиспытание труб | Испытательное давление Время выдержки | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Все трубы | I |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Диаграмма самописца | Отбраковка |
| 24 | Калибровка установки автоматизированного ультразвукового контроля | Персонал Чувствительность | QC | Технологическая документация завода-изготовителя | В начале смены каждые 4 часа | R V |  | Wс Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Удостоверения Журнал УЗК | Отстранение от работы Повторная калибровка |
| 25 | Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва | Шов всей трубы | QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы | V |  | Iв | Отсутствие недопустимых дефектов | Журнал УЗК | Перепроверка ручным УЗД |
| 26 | Окончательная приемка труб | Дефекты наружной поверхности труб Длина труб Прямолинейность Наружный диаметр тела труб Наружный диаметр концов труб Овальность торцов труб Высота остатка наружного грата Высота остатка внутреннего грата на расстоянии до 200 мм от торца | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Все трубы Все трубы В начале смены и далее каждая 20-я труба В начале смены и далее каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба | V V V V V V V V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал приемки | Ремонт зачисткой / отбраковка Отбраковка Правка на трубоправильной машине / отбраковка Отбраковка Отбраковка Правка на трубоправильной машине / отбраковка Зачистка / отбраковка Исправление на отдельностоящем гратоснимателе/отбраковка |

| 26 | Окончательная приемка труб (продолжение) | Размеры фаски - угол скоса - притупление Перпендикулярность концов труб Смещение кромок Толщина стенки Остаточная намагниченность Правильность маркировки | PR QC | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждая 20-я труба Каждые 4 часа Все трубы | V V V V V V |  | Iв Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал приемки | Повторная торцовка Повторная торцовка Отбраковка Отбраковка Размагничивание/отбраковка Исправление маркировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Складирование труб | Складирование по размерам и заказам | PR | ГОСТ 10692 | Все трубы | I |  | Iв | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал склада | Складирование в соответствии с требованиями |
| 28 | Оформление сертификата качества | Содержание и правильность заполнения сертификата | PR | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Каждая партия отгруженных труб | I |  | Rс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |
| 29 | Отгрузка труб | Качество подготовки транспортного средства. Отсутствие повреждений на трубе. Соответствие ведомости на отгрузку и схеме погрузки. | PR | Схема погрузки Ведомость на отгрузку | Все транспортные средства | I |  | Wс | ТУ____, МУК № П1 05 М-0132 | Журнал отгрузки | Остановка отгрузки. Отгрузка в соответствии с ведомостью на отгрузку и схемой погрузки |